# Численное моделирование процесса распространение и осаждения аблированных частиц в схеме прямого лазерного напыления

Бухаров Д.Н., Кучерик А.О., Кутровская С.В.

аспирант, доцент, м.н.с.

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,

факультет физики и прикладной математики,  Владимир, Россия

Email: kucheric@vlsu.ru

В данной работе рассмотрены результаты экспериментальных и теоретических исследований процессов распространения и осаждения лазерно-индуцированной плазмы в задаче абляции из лазерно-индуцированного плазменного факела [1].

Достаточно удобным и простым способом моделирования движения продуктов лазерной абляции является использование подходов  в рамках гидродинамической модели [2]. Расчет гидродинамической модели в первом приближении  позволяет определить области с достаточно большими концентрациями продуктов лазерной абляции. Процесс осаждения моделируется на основе принципов молекулярной динамики.

Гидродинамическая модель распространения продуктов лазерной абляции описывается стационарными уравнениями Навье-Стокса для задачи с плоской геометрией. Математическая модель – система безразмерных дифференциальных уравнений и граничных условий для функции тока и вихря [4].

В рамках используемой нами молекулярно-динамической модели процесс осаждения описывается системой безразмерных уравнений Ньютона, причем для учета взаимодействий между осаждаемыми атомами и атомами подложки используется потенциал Леннарда-Джонса [3].

Математическая модель движения атома представляет собой задачу Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений, для решения которой используется схема с перешагиванием

Проведенные расчеты и сравнения с данными эксперимента показали, что данный подход с достаточной достоверностью моделирует реальный эксперимент и может быть использована для оценки характерных размеров осажденного слоя.

Литература

- М.Н. Герке, С.В. Кутровская, А.О. Кучерик, В.Г. Прокошев, С.М. Аракелян. Формирование углеродных субмикронных и наноструктур на поверхности холодной подложки при воздействии лазерного излучения на поверхность углеродосодержащих материалов в атмосферном воздухе //Квантовая электроника, Т.38, 2008, №1 с.73-76.

- Бордовский Г.А. и др. Физические основы математического моделирования: Уч. Пособие для вузов./Г.А. Бордовский, А.С. Кондратьев, А.Д.Р. Чоудери.- М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 320 с.

- Зализняк В.Е. Основы вычислительной физики. Часть 2. Введение в методы частиц. – Москва –  Ижевск: НИЦ Регулярная и хаотическая динамика: Институт компьютерных исследований, 2006. – 156 с.

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Дрофа, 2003. – 840 с.