ВОЛЬТФАРАДНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРНЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ αSi-Si(Li)

САЙМБЕТОВ АХМЕТ КУАНЫШБАЕВИЧ

старший научный сотрудник

ТОШМУРОДОВ ЁРКИН КАХРАМОНОВИЧ

аспирант

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АН РУЗ, 100084 ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

detector@uzsci.net

В последнее время все более широкое применение находят полупроводниковые детекторы на основе кремния. Создание таких детекторных структур связано с более подробным и глубоким пониманием электрофизических свойств  исходного кремния большого диаметра.

В работе рассматривается вольтфарадные характеристики гетероструктуры на основе αSi-Si(Li) больших размеров. Гетероструктуры αSi-Si(Li) изготавливались из кремния р-типа. Удельное сопротивление ρ=30007000 Ом.см, время жизни τ=300 мкс. Гетероструктуры создались по технологии представленной нами в работе.

На рис.1 приведена вольтфарадные характеристики гетероструктуры αSi-Si(Li) при комнатной температуре. Анализ C(V) характеристики показывает, что в исследуемой гетероструктуре αSi-Si(Li) аморфный слой придает некоторую особенность, о чем свидетельствуют различные значения емкости аморфного слоя (Сi) и слоя объемного заряда (Сmin) при различных значениях тестового сигнала. С увеличением величины тестового сигнала (f) уменьшаются значения Ci, Сmin и отношения Сi/Cmin. При этом значение напряжения, при котором объемный заряд полностью охватывает всю толщину базового слоя структуры, сдвигается в сторону малых напряжений. Частотная зависимость емкости Cmin, показывает неоднородность базового i слоя, детекторной структуры, которая имеет p-типа проводимости и сильно компенсирована с ионами лития (Li).

А частотная зависимость емкости аморфного слоя (Сi) объяснятся  следующим образом. Вероятно, роль аморфного слоя в αSi-Si(Li) детекторной гетероструктуры является то, что даже до установления термодинамической равновесии (до V=0) общий емкость структуры равен емкости аморфного слоя Ci не зависимо от частоты тестового сигнала. Это означает, что на границе раздела αSi-Si(Li) гетероструктуры до установления режима обогащения, накапливается такая концентрация неравновесных дырок, емкость которых намного превосходит емкости аморфного слоя. Однако, одно очевидно, что объемные дефекты в аморфном кремнии не причастны к этим явлениям. В противном случае наблюдались бы значительные токи утечки из-за тунелирования  дырок через эти дефектные центры.

# Footnotes

Муминов Р.А., Раджапов С.А., Саймбетов А.К. // Новые технологии. –2008. - №3(21). - С.9-12

# Text boxes

Рис.1.Вольтфарадные характеристики

гетероструктур αSi-Si(Li) при комнатной температуре. 1) 0,465 МГц, 2) 1 МГц, 3) 3МГц, 4) 5МГц