Переход металл-изолятор в системе перспективных термоэлектрических соединений Fe1-xCoxGa3 : ab-initio расчеты и ЯКР

Ткачев А.В.1, Гервиц Н.Е.1, Верченко В.Ю.2, Охотников К.С.3

Аспирант

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

3Stockholm University, Department of Materials and Environmental Chemistry, Stockholm, Sweden

e-mail: av.tkachev@physics.msu.ru

FeGa3 является редким представителем интерметаллических соединений с полупроводниковым поведением, которое относится к интересному классу немагнитных узкощелевых полупроводников на основе железа, таких как FeSi [1] и FeSb2 [2]. Из-за малой величины энергетической щели и узких зон эти соединения считаются потенциальными термоэлектрическими соединениями. Изоструктурное соедиение CoGa3 является немагнитным металлом. Соединения Fe1-xCoxGa3 образуют систему твердых растворов, которая не удовлетворяет закону Вегарда.

На основе кристаллографических данных в программном пакете Wien2k были проведены ab-initio расчеты плотности состояний (DOS), которые показали, что с увеличением содержания кобальта уровень Ферми смещается вверх по энергии.

Измерения ЯКР 71,73Ga обнаружили в соединениях Fe1-xCoxGa3 со значениями x = 0, 0.25, 0.5, 0.75 и 1 два типа линий, соответствующих двум неэквивалентным кристаллографическим позициям галлия. Скорость спин-решеточной релаксации (1/T1) существенно изменяется с содержанием кобальта. Зависимость ее от x хорошо коррелирует с зависимостью квадрата плотности состояний вблизи уровня Ферми от концентрации кобальта.

Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что материалы с наилучшими термоэлектрическими показателями следует искать в области концентраций кобальта x = 0.125 ÷ 0.25.

Литература

1. V. Jacarino, G. K. Wertheim, et al., Phys. Rev. 160, 476 (1967).

2. C. Petrovic, J. W. Kim, et al. Phys. Rev. B 67, 155205 (2003).