Электролюминесцентные исследования динамики доменной структуры в кристаллах АТГС

Магомедова Зульфия Серажутдиновна

Садыков Садык Абдулмуталибович

Дагестанский Государственный Университет

Садыков Садык Абдулмуталибович, д.ф.-м.н.

Kally333@mail.ru

Индуцированная переполяризацией электролюминесценция является одним из методов изучения механизмов изменения доменной структуры сегнетоэлектриков и связанных с этим механизмом особенностей  внутреннего экранирования.[1] В работе проведены исследования временных зависимостей интенсивности  Iизл  и энергии  Eизл электролюминесценции и их связь с интегральными характеристиками переключения  поляризации (временем tп, током iп и динамическим коэрцитивным полем ) кристаллов ТГС при воздействии однополярных импульсов напряжения с  регулируемой скоростью нарастания  = 1-20 кВ/(мм(мкс). Исследовались номинально чистые кристаллы ТГС, выращенные методом пересыщения в сегнетоэлектрической области температур, а также кристаллы ТГС, выращенные ниже Тс из раствора, содержащего 20% L, (-аланина (АТГС). [2]

Установлено, что  пороговое поле переключения (динамическое коэрцитивное поле ), при котором начинается интенсивная трансформация доменной структуры, является возрастающей функцией скорости нарастания поля. Свечение ТГС возникает на всех стадиях переключения поляризации, с разной интенсивностью, причем у неотожженных образцов по сравнению с отожженными наблюдается заметное отставание начала переключения поляризации несмотря на то, что поле в образце превышает порогового значения  Интенсивность люминесценции Iизл возрастает с увеличением  и достигает максимума на завершающей стадии переключения, как это имеет место в импульсных полях прямоугольной формы.

Униполярность переключения АТГС сохраняется в сильных быстронарастающих электрических полях, т.е. имеет место возвращение кристалла в исходное состояние после снятия внешнего электрического поля. Компонента внутреннего поля , связанная с наличием нереверсируемых внешним полем молекул L-(- аланина, достигает более 10 кВ/см.            При воздействии импульсного электрического поля в естественно униполярном направлении ток переключения не наблюдается, не наблюдается и свечение кристалла. Однако последующее воздействие переключающего импульса напряжения приводит к значительному увеличением как максимума тока и плотности заряда  переключения, так и энергетического выхода свечения. Таким образом, наблюдается эффект увеличения числа доменных стенок, дающих вклад в энергетический выход кристалла АТГС, после предварительного воздействия импульсного электрического поля в естественно униполярном направлении. Временные характеристики переполяризации, и соответственно, электролюминесценции при этом не изменяются.

Список публикаций:

[1]  Садыков С А , Агаларов А Ш Процесс переполяризации сегнетокерамики в быстронарастающем электрическом поле //Письмав ЖТФ -1990 - т 16 Вып 17 - С 32-34

[2] Садыков С А, Агаларов АШ, Каллаев С.Н. Электролюминесценция кристаллов АТГС в быстронарастающем электрическом поле // Сб  тр Меж Конф «Фаз переходы, Крит и нелин явления в конд средах», Махачкала, 2124 ноября 2005, - С 184-187