Встраивание комплекса ферроина в матрицу геля ПМАК

Балуян Тигран Григорьевич1 , Хенкин Лев Владимирович2

Студент1 , Аспирант2

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: tarinax@yandex.ru ; levkhenkin@gmail.com

Комплексообразование металлов с полимерами находит применение в изготовлении носителей для записи голограмм, сорбентов, активных лазерных сред, создании новых гетерогенных катализаторов, сенсоров и световых приборов. В данной работе методами мессбауэровской спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, оптической спектроскопии был исследован гель полиметакриловой кислоты (ПМАК), инкубированный в водном растворе ферроина, а также водный раствор ферроина, представляющий собой комплекс железа с фенантролином Fe(H8N2C12)3

Как было показано в [1], после инкубации геля в растворе ферроина, гель коллапсирует (поджимается вплоть до 50 раз) за счет образования связи комплекс металла/полимер. Целью работы стало определение механики встраивания и стабильности данного комплекса в матрице геля ПМАК. Для этого были сняты мессбауэровские спектры водного раствора ферроина и геля ПМАК, инкубированного в этом растворе, в диапазоне температур от 118К до 263К. Мессбауэровские параметры спектров раствора ферроина и инкубированного в нем геля оказались одинаковы, различия наблюдались только в температурных зависимостях. Это свидетельствует о том, что комплекс ферроина встраивается в матрицу геля. В результате математической обработки спектров исследуемых образцов были получены температурные зависимости изомерного сдвига и вероятности эффекта.

Анализ температурной зависимости изомерного сдвига для водного раствора ферроина и инкубированного в нем геля ПМАК позволил получить значения эффективной массы резонансных объектов (частей молекул комплекса, эффективно участвующие в колебательном движении). В свою очередь, на основе анализа температурной зависимости вероятности мессбауэровского эффекта совместно с полученными значениями эффективных масс были определены температуры Дебая, характеризующие силы связи. Увеличение температуры Дебая для комплексов ферроина в геле по сравнению с раствором свидетельствует об образовании химической связи железо-функциональная группа полимера.[2]

Дополнительную информацию о структуре образующегося в матрице геля комплекса дают снимки геля, полученные при помощи электронного сканирующего микроскопа. По снимкам видно, что гель стягивается в жгуты и образует пористую структуру. Таким образом, в работе было показано, что комплекс ферроина встраивается в матрицу геля без разрушения структуры комплекса, образуя дополнительные сшивки сетки геля.

Литература

1. Т. Е. Григорьев, К. Х. Нгуен, И. В. Скрябина, Е. Е. Махаева, А. Р. Хохлов. “Формирование комплексов Fe2+-фенантролин в объеме гидрогеля” // Высокомолекулярные соединения. Серия А, 2008, Т. 50, № 1, С. 83-90.

2. Хенкин Л.В., Шишаков А.И., Новакова А.А., Кожунова Е.Ю., Махаева Е.Е. “Исследование комплексов железа в полимерной матрице гидрогеля полиметакриловой кислоты методом мессбауэровской спектроскопии” // Неорганические материалы, 2011, Т. 47, № 11, C. 1392–1395