Пластинчатые фазы полимеров с необычными физико-механическими свойствами

Хамидуллин А.Р.

аспирант, студенты III курса

Абдульминев Ф., Ахметдинов Р., Бакиева Э., Баянова Ю., Емельянова К.,

Ишкулова Г., Калачёва С., Конькова Е., Николаев С., Петрусева М., Рахимова Н., Сайсанова А., Салахова Э., Салиева С., Сиражетдинова Л., Титоренко Ю., Файрушина А., Фаткуллина В., Хаматова Н., Ялалова А.

Башкирский государственный университет, Инженерный факультет, г.Уфа, Россия

e-mail: aidar_kh_r@mail.ru

Интерес к двумерным системам связан с возможностью (особенно наноструктур) появления в них необычных физико-механических свойств. Одним из таких материалов могут быть частично-кристаллические полимеры, которые фактически представляют бинарный раствор из аморфной части – клубков и складчатых пластинчатых нанокристаллов с длиной сегмента l. В настоящей работе показано, что при термическом трехступенчатом каландровании такого полимера возникают ориентированные текстуры, которые определяют его физико-механические свойства.

Нашим основным объектом исследования являлся термопластичный эластопласт – синдиотактический 1,2 – полибутадиен (1,2-СПБ) марки RB 830 (JSR Corp., Япония). Среднечисловая молекулярная масса полимера Mn=1.2∙105, содержание 1,2 звеньев до 90%, синдиотактичность 80-90% и степень кристалличности около 30%. Образцы готовились в виде стандартных двухсторонних лопаток с рабочей частью 2.5×10 мм и толщиной 1.0±0.2 мм (в соответствии с размерами II типа ГОСТ 270-75). Лопатки вырубались из полимерного полотна, полученного трехступенчатым каландрованием при температуре 140оС, или из полотен, подвергнутых деформации простого растяжения до ≈750% (до полной потери прозрачности образца). Одноосное растяжение лопаток проводили на испытательной машине «ZM-40» (Германия) с постоянной скоростью 6.7×10-3 м/с при температуре 20±2оС. Рентгеноструктурный анализ образцов осуществляли на дифрактометре Bruker D8 Advance (Германия), Структурно-поверхностный анализ проводили методами атомно-силовой микроскопии на SOLVER PRO-M (Россия). Строение и морфологию образцов изучали с использованием поляризационно-оптического микроскопа «AxioLab Pol» (Карл Цейсс, Германия).

Деформационная кривая исходного образца СПБ в виде зависимости напряжения от удлинения (σ–ε) является типичной для этого класса полимеров: предел текучести ~ 8 МПа, предел прочности 21 МПа. Выше предела текучести (ε>100%) клубки макромолекул начинают разворачиваться и вытягиваться, образуя анизотропную текстуру. В зоне точки D, соответствующей деформации 500-600%, образец теряет прозрачность, приобретает молочно-белый цвет, что соответствует формированию при деформации новой структуры, названной «milk phase» (mph). Согласно рис.1.б) размеры нанокристаллов в направлении оси . При этом пик (111) уширяется и размывается, что соответствует уменьшению размеров l менее 5 нм. Появление самой фазы, возможно связано, с переходом Костерлице-Тоулесса в двумерных нанокристаллах в точке D [1]. Важным является то, что данный структурный переход не оказывает какого-либо влияния на режим дальнейшей деформации, а образующая структура и цвет образца сохраняются при сбросе напряжения. Если образец, находящийся в состоянии mph, отжечь при температуре 60-80оС или приложить поперек образца одноосное давление (12-15 МПа), то он возвращается в исходное состояние и становится прозрачным.

Деформационная кривая образца в состоянии mph не является типичной для упорядоченных полимеров. В координатах σ1/2~ε она описывается прямой линией. При снятии напряжения наблюдается небольшой гистерезис, но возникшие деформации сбрасываются без отсутствия крепа и образец полностью восстанавливает свою форму, что указывает на отсутствие запаздывающего течения макромолекул, фазовых переходов типа клубок-глобул и характеризует mph как достаточно механически устойчивую к действию нагрузки.

Характеристики изменения ширины рабочей части лопатки при простой деформации растяжения приведены на рис.2. Ширина образца до начала испытания имеет важное значение для механизма деформации.

Итак, при двумеризации нанокристаллов в частично-кристаллических полимерах происходит образование новой устойчивой фазы, в которой возникающие напряжения связаны с относительным удлинением  квадратично. Разрушение полимера в рассматриваемой модели идет через плавление двумерных нанокристаллов по механизму Костерлице-Тоулесса [1].

Литература

Kosterlitz J.M., Thouless D.J. – Jouurn. Phis., 1973, v.C6, p.1181.

# Text boxes

а)				б)

Рис. 1. а) Типичная деформационная кривая исходного образца RB830 (кривая 1) и в состоянии «milk phase» (кривая 2). На вставке: кривая 2 в координатах σ½~ε.

б) Рентгеновские дифрактограммы RB830: 1 – исходная лопатка, 2 –лопатка после деформации ~600%

Рис.2.Графики изменения ширины при деформации растяжения. а) пленка с начальной шириной 6 мм;

б) пленка с начальной шириной 20 мм.