Некоторые сорбционные характеристики 1-(3-карбоксамидофенил)-3,5-дифенилформазан-силикагеля по отношению к тяжелым металлам

Фурина А.В., Коншина Дж.Н., Коншин В.В.

Аспирант

Кубанский государственный университет, факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия

E–mail: Anny.Furina@yandex.ru

Расширение ассортимента используемых в химическом анализе поверхностно модифицированных материалов происходит как за счет варьирования природы носителя, так и закрепляемого фрагмента. В качестве достаточно универсальной минеральной матрицы, нашедшей применение как в хроматографических и каталитических процессах, так и в методах концентрирования, можно выделить одну из разновидностей аморфного кремнезема – силикагель. Закрепление на его поверхности азогидразонного фрагмента должно придать всему материалу выраженные комплексообразующие и металлохромные свойства [1, 2].

Нами получен 1-(3-карбоксамидофенил)-3,5-дифенилформазан-силикагель путем постадийной сборки молекулы формазана на поверхности силикагеля, предварительно функционализированного 3-аминопропилтриэтоксисиланом.

Сорбционные характеристики полученного материала изучены в статическом режиме для Сu(II), Co(II), Ni(II) и Cd(II) (табл. 1).

Таблица 1 Значения констант Ленгмюра, констант скоростей и максимальные емкости сорбента для Cu, Co, Ni, Cd

| Ме | KL | A max, ммоль/г | К скорости, г/ммоль∙с |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 80,6 ± 0,4 | 0,03± 0,01 | 1,0 ± 0,2 |
| Co | 4,6 ± 0,4 | 0,4± 0,1 | 7,5 ± 0,2 |
| Ni | 2,1 ± 0,4 | 1,0± 0,1 | 2,4 ± 0,2 |
| Cd | 4,8 ± 0,4 | 0,8 ± 0,1 | 8,8 ± 0,2 |

Литеатура

1. Grote M. Formazane als funktionelle Gruppen chelatbildender ionenaustauscher. IV. Eigenschaften formazanbeladener Kieselgele. / M. Grote, A. Schwalk, A. Kettrup // Fresenius Zeitschrift fur analytische chemie. - 1982. - V. 313. - P.297 - 303.

2. Новые сорбенты с иммобилизованными гетарилформазановыми группировками. / Т.И. Маслакова [и др.] // Сорбционные и хроматографические процессы. - 2009. - Т.9, № 3. - С. 354 - 363.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 12-03-31308, 12-03-33076