  - Катализ радикального распада пероксида бензоила металлоценами

Насибуллин И.И., Газизова А.И.

Аспирант, студент (магистр)

Российская академия наук Уфимский научный центр Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической химии, Уфа, Россия

E-mail: gip@anrb.ru

Каталитическое влияние металлоценов ((C5Me5)2Fe, Cp2Fe, AcCpFeCp, Cp2TiCl2, (C5Me5)2ZrCl2, Cp2ZrCl2) на образование свободных радикалов при термическом распаде пероксида бензоила (ПБ) оценено в модельной реакции инициированного окисления этилбензола кислородом воздуха при 60°С.

Жидкофазное окисление этилбензола кислородом воздуха (333 K) протекает по радикально-цепному механизму с квадратичным обрывом цепи [1, 2]:

| Таблица 1. Скорости инициирования окисления этилбензола в присутствии системы ПБ-МЦ. Т = 60°С , [МЦ] = [ПБ] = 0,062 моль/л. |
| --- |
| Металлоцен | Wi×108, моль/л×сек | Wox×106, моль/л×сек |
| - | 0,9 | 0,3 |
| Cp2ZrCl2 | 1,2 | 0,4 |
| Cp2TiCl2 | 5,7 | 0,9 |
| (C5Me5)2ZrCl2 | 2,7 | 0,6 |
| AcCpFeCp | 157,3 | 4,6 |
| Cp2Fe | 280,3 | 6,1 |
| (C5Me5)2Fe | 2026,0 | 16,4 |

Из всех использованных в работе металлоценов (МЦ) оказывать каталитическое влияние на распад пероксида бензоила за счет протекания окислительно-восстановительного процесса могут Cp2Fe, AcCpFeCp и (C5Me5)2Fe. Их электрохимические потенциалы соответственно составляют: 0,41; 0,68; -0,12 В. Таким образом, среди перечисленных ферроценов наиболее сильным восстановителем является (C5Me5)2Fe, следовательно, он должен был оказывать наиболее значительное влияние на распад ПБ, и соответственно, начальную скорость полимеризации. Действительно, изучение окисления этилбензола в присутствии ПБ и МЦ волюмометрическим методом показывает, что исследованные металлоцены оказывают ускоряющее влияние на распад пероксида бензоила (табл. 1), и По скорости инициирования распада ПБ металлоцены можно расположить в ряд (C5Me5)2Fe ( Cp2Fe > AcCpFeCp > Cp2TiCl2 > (C5Me5)2ZrCl2 > Cp2ZrCl2. Как видно из данных таблицы в зависимости от вида металлоцена и мольного соотношения металлоцен/пероксид скорость образования свободных радикалов при каталитическом распаде ПБ может увеличиться на 3 порядка.

При использованиии инициатора непероксидного типа (АИБН),  влияние металлоценов на скорость окисления не столь значительно, как в случае применения пероксида бензоила. По скорости инициирования распада ДАК металлоцены можно расположить в ряд Cp2ZrCl2 > Cp2TiCl2 > (C5Me5)2Fe ≥ Cp2Fe ≈ AcCpFeCp  ≈ (C5Me5)2ZrCl2 ≈ без металлоцена.

Литература

1. Зарипов Р.Н., Сафиуллин Р.Л., Рамеев Ш.Р., Ахунов И.Р., Комиссаров В.Д. Кинетика и механизм начального периода сульфоокисления н-декана// Кинетика и катализ. 1990. Т. 31. № 5. С. 1086.

2. Denisov E.T., Afanas’ev I.B. Oxidation and Antioxidants in Organic Chemistry and Biology. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2005. 982 p.

Анализы (измерения, расчеты) выполнены на оборудовании ЦКП «Химия» ИОХ УНЦ РАН.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (мероприятие 1.1), номер заявки 2012-1.1-12-000-1015-027