Влияние модификации сополимера N,N-диаллил-N,N-диметиламмоний хлорида с диоксидом серы [о-[(2,6-дихлорофенил)-амино]-фенил]-ацетатом натрия на размеры формируемых частиц поликомплексов

Бабаев М.С.

Аспирант

Институт органической химии УНЦ РАН, Уфа, Россия

Е- mail: b.marat.c@mail.ru

В настоящее время ведутся интенсивные исследования в направлении биомедицинского применения  наночастиц полимер-коллоидных комплексов (ПКК), как потенциальных контейнеров для адресной доставки лекарственных средств  [1], изучения физико-химических и биологических свойств полимеров [2], которые могут быть использованы как составляющие микроконтейнеров.

В работе проведена модификация сополимера N,N-диаллил-N,N-диметиламмоний хлорида с диоксидом серы (ПАС) [о-[(2,6-дихлорофенил)-амино]-фенил]-ацетатом натрия (ДН). Методом турбидиметрического титрования водного раствора ПАС исследовали влияние модификации на лиофилизирующую способность полиэлетролита. Получены частицы ПКК, путем взаимодействия  водных растворов конъюгата и мицеллообразующего ионогенного ПАВ – додецилсульфата натрия. Определены их размеры на лазерном анализаторе размеров частиц Shimadzu SALD-7101.  Показано, что модификация полимера приводит к закономерному увеличению размеров частиц ПКК на его основе (рис. 1). Полиэлетролит при степени модификации равной 10 и 20 % образует размеры частиц в нанообласти,  при степени модификации 30 % средние размеры частиц ПКК составляют 250 нм. Установлено влияние модификации ПАС на агрегативную устойчивость систем.

Рис. 1. Распределение диаметров частиц ПКК, сформированных на основе растворов ПАС, связанного с различным количеством ДН (мол.%): 1 – 10; 2 – 20; 3 – 30. Для наглядности ось абсцисс представлена в логарифмическом масштабе.

Литература

1. Nishiyama N., Kataoka K. Current state, achievements, and future prospects of polymeric micelles as nanocarriers for drug and gene delivery // Pharmacol. Ther. 2006, № 112(3). p. 630–648

2. Воробьева А.И., Бабаев М.С., Сатаева Ф.А., Спирихин Л.В., Муслухов Р.Р., Колесов С.В. Сополимер N,N-диаллил-N,N-диметиламмоний хлорида с диоксидом серы в качестве носителя лекарственных средств  // Журн. прикладной химии. 2012. Т. 85. № 11. С. 1853−1858.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (мероприятие 1.1), номер заявки 2012-1.1-12-000-1015-027