Разработка управляемого процесса изготовления клеевой композиции при помощи математического планирования композиционного состава

Красинский В.В., Заплатинская Н.О.

Ассистент, кандидат технических наук

Национальный университет „Львовская политехника”,

кафедра химической технологии переработки пластмасс, Львов, Украина

E-mail: vkrasinsky82@gmail.com

Разработка технологии получения материала заключается в создании оптимального технологического процесса формования изделий с управляемыми свойствами на основе использования данных о технологических свойствах исходного сырья. Состав исходной композиции влечет разностороннее влияние на свойства полимеров, что затрудняет выбор соотношения компонентов для его синтеза. В этой связи, состав исходных композиций для получения композиций с оптимальными для конкретного случая свойствами находили с помощью метода математического планирования эксперимента, который значительно уменьшает долю экспериментальных затрат. В этом случае результатом исследований является многофакторная математическая модель в виде полинома заданной степени – уравнение регрессии.

Получение новых видов феноло-формальдегидных полимеров имеет практическое значение. Они применяются как клеевые материалы, антикоррозионные покрытия и связные для изготовления пресс-порошков. Развитие отрасли полимерных клеев и защитных покрытий требует создания новых полимерных материалов с заданным сочетанием свойств, в первую очередь, с повышенной адгезионной прочностью, водо-и химстойкостью, термостойкостью. Одним из направлений решения этого вопроса является модификация феноло-формальдегидных композиций с использованием эпоксидной смолы ЭД-20 и полимеров N-винильного ряда. Использование эпоксидных соединений как модификаторов для феноло-формальдегидных смол (ФФС) обеспечивает комплексное улучшение свойств "сшитых" фенопластов, как вследствие образования дополнительных пространственных структур в резите, так и наличия в цепи полярных функциональных групп. Среди полимеров N-винильного ряда большой практический интерес представляет поливинилпирролидон (ПВП).

Математическое планирование состава разработанных композиций осуществляли методом симплекс-решетчатого плана Шеффе. Изучали соотношение компонентов полимерной смеси (ФФС, ЭД-20, ПВП) на свойства композиций. При изучении свойств смеси, зависящих только от трех компонентов, факторное пространство представляет собой правильный двухмерный симплекс – равносторонний треугольник. Вершины треугольника соответствуют чистым веществам, стороны – двойным системам. Оптимизация проводилась для важнейших свойств композиций – адгезионной прочности при сдвиге, σзс (МПа), тепло-стойкости по Вика, ТВ (ºС), гель-фракции, G (%).

В результате получили следующие уравнения регрессий:

(1)

(2)

,                    (3)

где X1, X2, X3 – соответственно концентрации ФФС, ЭД-20, ПВП; y1, y2, y3 – соответственно исследовательские значения адгезионной прочности при сдвиге, теплостойкости по Вика, гель-фракции.

Полученные уравнения позволяют определить такие свойства композиции как адгезионную прочность при сдвиге, теплостойкость по Вика, выход гель-фракции при любом составе исходной композиции. По проведенным расчетам построены линии равных значений свойств, что позволит значительно сократить экспериментальный поиск композиционных составов для получения клеевых материалов с заранее заданными свойствами.