Влияние структуры армирующего наполнителя эпоксидных стеклопластиков с эффектом памяти на их перерабатываемость в изделия

Вертягин С.А., Жорова Ю.В., Крыжановский В.К.

Студент, аспирант, д.т.н., проф.

Санкт-Петербургский Государственный Технологический Институт (ТУ),

Факультет химической и биотехнологии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: zhorovajuly@gmail.com

Данные исследования выполнены в продолжение работы [1] по модификации  полифункциональными олигоэфирэпоксидами топологической структуры и термоинверсионных свойств густосетчатых полимеров.

Установлено, что регулирование параметров пространственной сетки полимера ЭД-20 моно- и дифункциональными олигоэфирами (Лапроксиды Л301 и Л702) сопровождается изменением их высокоэластической деформативности (ВЭД) и ее инверсированием. Оба процесса изучены в функции содержания модификатора.

Показано, что ВЭД и ее инверсия проявляются и в разнослойных стеклопластиках на связующем состава ЭД-20 – 80 м.ч., Л702 – 20 м.ч., изо-МТГФА – 80 м.ч., ускоритель УП 606/2 – 0,2 м.ч. Стеклопластики получены по типовой технологии: лак – пропитка – сушка препрега – набор пакета – прессование при Т=140°С, давление прессования 10 МПа – отверждение ступенчатое: 80°С – 2 ч.; 140°С – 4 ч. продемонстрировали прочность при растяжении (двухслойные) до 350-400 МПа, способность к изгибу в высокоэластике до радиуса 27 мм.

Установлено также следующее: совершенная гибкость слоистых стеклопластиков проявляется лишь в плоскости стеклоткани; увеличение слойности более 2х резко уменьшает гибкость стеклопластика, а его изгибание в ВЭД сопровождается расслоением пакета.

Вместе с тем, приготовленные стеклопластики могут использоваться в качестве заготовок для получения изделий определенного вида, получаемых ранее не применяемым для густосетчатых полимеров методом термоформования по разработанной технологии.

В лабораторных условиях получены следующие изделия: цилиндрические пружины сжатия, конические пружины, изделия типа «пропеллер». Для всех изделий отмечается эффект памяти, проявляющийся в инверсии к исходному состоянию в случае нагрева до Т>Тст с последующей повторной переработкой в изделия с новой геометрической формой.

Литература

- Жорова Ю.В., Студенцева А.В., Матвеева А.А, Крыжановский В.К. Полифункциональные олигоэфирэпоксиды как эффективный модификатор топологической структуры и термоинверсионных свойств густосетчатых полимеров [Электронный ресурс]: Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2012» М.: МАКС Пресс. 2012. Систем. требования: ПК с процессором 486+;Windows 95;дисковод DVD-ROM;Adobe AcrobatReader.URL:http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/structure_31_ 1933.htm (дата обращения: 01.05.2012).