Разработка новых систем активаторов серной вулканизации для композиционных материалов различного состава

Глебова Ю.А.

Аспирант

Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова, факультет физики, химии и технологии переработки полимеров (П), Москва, Россия

E–mail: glebova88@gmail.com

В настоящее время в качестве активатора серной вулканизации используется оксид цинка. Несмотря на ведущую роль цинка в химии серной вулканизации каучуков, возникают вопросы, связанные с токсичностью его содержащих отходов. Современные исследования направлены в сторону снижения и рационализации содержания оксида цинка при производстве шин и резинотехнических изделий [1-4]. В работе была показана возможность использования шунгита в качестве нового минерального активатора при серной вулканизации композитов различного состава.

Были проведены исследования образования сетки поперечных связей в композитах на основе бутадиен-(метил)стирольных растворных и эмульсионных, бутадиен-нитрильных и этиленпропилендиеновых каучуков различного состава. Разработана система активаторов двойного действия. Улучшена выносливость модельных рецептур. Основной целью работы было установить активирующее действие шунгита для наполненных композитов из неполярного бутадиен-(метил)стирольного каучука. На основании результатов метода неразрушающего контроля в случае совместного действия оксида цинка и шунгита можно говорить об образовании как сетки химических, так и плотной сетки физических связей. Поэтому модули потерь и накоплений имеют более низкие значения с шунгитом по сравнению с модельными вулканизатами с оксидом цинка, но разница в снижении величин с уменьшением температуры меньше с новым активатором и при 80°С происходит выравнивание величин, что доказывает образование достаточно плотной сетки химических связей, не разрушающейся под действием высоких температур. При этом значения тангенса угла механических потерь ниже в вулканизатах с двойной активирующей системой, что характеризует снижение потерь полезной работы в изделиях на основе такой системы и повышению выносливости.

* * *

Было установлено, что физико-механические свойства композиционных материалов удовлетворяют требованиям, предъявляемым к конечным продуктам. Также получены модельные системы с новым комплексом свойств: более низкий тангенс угла потерь и меньшая разница между модулями потерь и накоплений в условиях неразрушающего контроля при смене температурного режима испытаний. Что позволяет сказать об успешности выполненного проекта.

Литература

1. Monsallier J.-M. Activate Accelerated Sulfur Vulcanization and Reduce Zinc Loading // Kautschuk Gummi Kunststoffe. 2009, №.9. p.597-604.

2. Pysklo L., Pawlowski P., Paraslewicz W., Plastow,Slusarskl L., Lodz Study on Reduction of Zinc Oxide Level in Rubber Compounds // Kautschuk Gummi Kunststoffe. 2007, №.10. p.548-553.

3. Sahoo N.G., Das C.K., Panda A.B., Pramanik P. Nanofiller as Vucanizing Aid for Styrene-Butadiene Elastomer // Macromolecular research. 2002, V.10.№6. p.369-372.

4. Shershnev V.A, Kuzmicheva G.M., Reznichenko S.V., Astshova E.A., Glebova Yu.A. The nature of the activating action of Shungite during the sulfur vulcanization of elastomers // Int. Polymer Science and Technology. 2012, V.39. №10. p.51-52.