# Прямой синтез модифицированных арилоксифосфазенами эпоксидных олигомеров

# Бригаднов К.А. (Сиротин И.С.)

# Студент (аспирант)

# Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

# E–mail: kbrigadnov@gmail.com, isirotin@muctr.ru

# Эпоксидные смолы имеют много достоинств, однако достаточно высокая горючесть ограничивает области их практического применения [1]. Одним из перспективных способов повышения термостойкости и огнестойкости эпоксидных смол является их модификация органофосфазенами [2,3], однако он представляет преимущественно научный интерес в связи с трудоемкостью и дороговизной процесса получения органозамещенных циклофосфазенов. Поэтому в настоящее время актуальна задача разработки более простых и технологичных способов синтеза функциональных органофосфазенов.

# ***

# В настоящей работе был осуществлен одностадийный синтез модифицированных эпоксидных олигомеров, содержащих органопроизводные гексахлорциклотрифосфазена (ГХФ). Реакцию проводили при мольном соотношении  ГХФ и дифенилолпропана  (ДФП) равном 1:24 в избытке эпихлоргидрина и в присутствии эквимольного количества гидроксида калия. Полученные эпоксидные олигомеры представляли смесь низкомолекулярного диглицидилового эфира ДФП (80 масс. %, молекулярная масса в пределах 340-625 (по данным ГХМС)) и высокомолекулярной фосфазеновой фракции (20 масс. %, молекулярная масса около 1500 по данным масс-спектрометрии MALDI-TOF), содержащей по данным ЯМР 31P-спектроскопии (Рис. 1) около 30 мол. % тетракис-(4-(2,2'-пропан-4'-глицидоксифенил)фенокси)дихлорциклотрифосфазена и  70 мол.% пентакис-(4-(2,2'-пропан-4'-глицидоксифенил)фенокси)хлорциклотрифосфазена. Эпоксидное число составило 20.7% при расчетном 23,0%, что хорошо согласуется с ЯМР 1Н-спектром (Рис. 2), содержащим в основном сигналы протонов глицидиловой группы и слабые сигналы гидролизованного эпоксидного цикла.

# Литература

# Xiaojun, Gu. Synthesis of novel epoxy-group modified phosphazene-containingnanotube and its reinforcing effect in epoxy resin // European Polymer Journal. 2011, № 47. p. 903–910

# Shui-Yu Lu. Recent developments in the chemistry of halogen-free flame retardant polymers // Prog. Polym. Sci. 2002б №27. p. 1661–1712

# Gleria, M. Aspects of Phosphazene Research. // Journal of Inorganic and Organometallic Polymers. 2011, №11(1). p. 1–45.