Теплоемкость гетерогенных систем на основе линейных полимеров.

Ляшук Т.Г.

Преподаватель

Ровенский государственный гуманитарный университет,

физико - технологический факультет, Ровно, Украина

E–mail: nightquesttg@rambler.ru

Широкий спектр свойств полимеров делает их одним из наиболее использованных материалов в повседневной жизни. При этом, перспективным являются направления связанные с получением и исследованием полимерных нанокомпозитов, полученных с помощью нелинейных электрофизических эффектов.

Соответственно, представлены результаты исследований теплоемкости гетерогенных систем, полученных на основе гибкоцепных полимеров (ПВХ, ПС, ПММА), содержащих нанодисперсные порошки металлов (медь, нихром, вольфрам). Наночастицы металлов вводили в дисперсную фазу полимера с помощью электрического взрыва проводника, который предварительно закорачивали на батарею конденсаторов емкостью 50 мкФ при напряжении 10 kV. Преимущественный размер частиц наполнителя составляет 13 нм, а его содержание в полимере вариировали в диапазоне . Установлена зависимость дисперсности  наночастиц от линейных размеров проводника, напряжения его взрыва, типа среды получения материалов. Исследованные образцы  металлонанокомпозитов получали в  режиме, который обеспечивал монолитность материала.

Измерение величины теплоемкости  гетерогенных полимерных систем проводили методом диатермической  оболочки с помощью  дериватографа системы Ф. Паулик, І. Паулик и Л. Эрдей марки "3427-1000 0С" фирмы "МОМ" (Венгрия) в температурном диапазоне . Скорость нагрева составляла 3.

Анализ полученных результатов концентрационной и температурной зависимости  показал, что внедрение ингредиентов, начиная от , приводит к нелинейному изменению данной величины. Характер зависимости  ( и ) имеет три области изменения величины теплоемкости: при  - величина теплоемкости уменьшается; при  - значение теплоемкости резко увеличивается;  - теплоемкость также возрастает. При этом, данная зависимость имеет два экстремума, соответствующих:  - наблюдается минимум величины  и  - ее максимум.

Исследование температурной зависимости теплоемкости показало, что  носит нелинейный характер с первоначальным возрастанием и дальнейшим уменьшением величины. При этом, для  исходного ПВХ, а также образцов содержащих    вместо максимума наблюдается область “плато”.

Сделаны выводы о путях направленного регулирования содержанием нанодисперсных металлов величины удельной теплоемкости композитов.

Литература:

- Годовский Ю.К. Теплофизические методы исследования полимеров.  М.: Химия, 1976. 216 с.

- Френкель С.Я., Цыгельный И.М., Колупаев Б.С. Молекулярная кибернетика. Л.: Свит, 1990. 186 с.