Гидродесульфидирующая активность катализаторов гидроочистки

Минасян Рубен Арменович,  Гиба Иван Сергеевич

Аспирант, бакалавр

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Институт химии, Саратов, Россия

E-mail: MNUsanov@tnk-bp.com

В настоящее время одним из основных источников загрязнения окружающей среды является автотранспорт. В связи с этим содержание общей серы в дизельном топливе не должно превышать 5-10 ppm,  а полициклических ароматических углеводородов – 2 % масс. При достижении такой глубины очистки важнейшую роль играет процесс каталитического гидрирования серосодержащих соединений нефти.

В данной работе  представлены результаты исследования бензиновой и дизельной фракций нефти, прошедших гидрообессеривание на установке каталитической гидроочистки прямоточного типа.

Исследования проведены на дизельной фракции (среднее содержание серы в дизельном топливе до гидроочистки составляет 0,6 % масс.) и  газоконденсате (среднее содержание серы в дизельном топливе до гидроочистки – 0,16 % масс.)  при температуре 320-360°С и атмосферном давлении. Показано, что максимальная степень гидрообессеривания достигается при 360°С и составляет 95 %.

Кроме того, проведено исследование гидродесульфидирующей способности катализатора гидроочистки ИК-ГО-1, влияние температуры  и скорости тока водорода на глубину процесса обессеривания фракций нефти и  физико-химические свойства катализатора.

Результаты исследования гидродесульфидирующей активности катализатора ИК-ГО

| Условия опыта | Содержание серы, % масс. | Степень очистки, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Топыта,(С | Vоб,ч-1 |  |  |  |
|  |  | сырье | гидрогенизат |  |  |
| 320 | 2,0 | 0,65 | 0,44 | 32,30 | не сульфид. |
| 360 | 4,5 | 0,65 | 0,35 | 46,20 | активир. |
| 360 | 6,0 | 0,65 | 0,28 | 56,90 | сульфидир. |
| 340 | 6,0 | 0,65 | 0,30 | 53,85 | активир, сульфид. |
| 360 | 2,0 | 0,65 | 0,29 | 54,68 | активир, сульфид. |
| 320 | 6,0 | 0,65 | 0,31 | 51,50 | активир,с ульфид. |

Установлено, что исходный катализатор обладает слаборазвитой удельной поверхностью (Sуд - 96 м2/г), малым объемом микропор (0,3 см3/г) с преобладанием пор размером 127 А.

Высокотемпературная активация катализатора(360°С) приводит к увеличению площади его поверхности до 189 м2/г с десятикратным увеличением площади микропор и средним размером пор 104 А.

Научный руководитель – д.х.н., профессор Кузьмина Раиса Ивановна.