Синтез, структура и свойства твердого раствора интерметаллидов FeGa3 и CoGa3.

Лиханов М.С., Верченко В.Ю., Шевельков А.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия

e-mail: maxim.likhanov@gmail.com

В современной химии интерметаллидов существуют примеры соединений содержащих переходный металл d-ряда и p-металл 13-15 групп Периодической системы. Сильное взаимодействие d и p орбиталей, элементов входящих в состав соединения, приводит к появлению запрещенной зоны, а количество валентных электронов на формульную единицу определяет положение уровня Ферми, который задает свойства данных соединений. При определенном значении числа валентных электронов в ряде случаев реализуется полупроводниковый тип проводимости, например, у таких соединений как FeGa3, RuGa3 [1], RuAl2, RuGa2 [2] и др.

В данной работе рассматривается система двух изоструктурных интерметаллидов FeGa3 и CoGa3, образующих непрерывный твердый раствор Fe1-xCoxGa3, при этом известно, что FeGa3 обладает полупроводниковым типом проводимости, а CoGa3 – металлическим [1]. Строгий контроль содержания x при образовании твердого раствора
Fe1-xCoxGa3 позволяет задавать количество валентных электронов, определяющих положение уровня Ферми, что позволяет исследовать  переход металл–полупроводник, и такие свойства, как появление магнетизма, вследствие наличия пар d-M–d-M в кристаллической структуре типа FeGa3, а также исследование термоэлектрических свойств, которые также зависят от положения уровня Ферми, т.к. известно, что , где S – коэффициент Зеебека, N(E) – количество состояний [3].

Таким образом, синтез, изучение кристаллической структуры, а также исследование физических свойств твердого раствора Fe1-xCoxGa3 для разных x, стали основными целями данной работы.

В настоящей работе проведен синтез непрерывного твердого раствора
Fe1-xCoxGa3, разработана методика выращивания кристаллов в расплаве галлия. Показано, что образование твердого раствора происходит с сохранением структурного типа FeGa3, причем по данным 69Ga ЯКР спектроскопии наблюдается наличие локальных упорядочений атомов d-металлов в рассматриваемой системе. Исследованы транспортные свойства образцов твердого раствора и показано, что граница перехода металл–полупроводник находится в диапазоне 0.025<x<0.075. Исследование температурной зависимости скорости ядерной спин-решеточной релаксации показало наличие зонного магнетизма, возникающего при образовании твердого раствора Fe1-xCoxGa3. Для ряда составов твердого раствора были исследованы термоэлектрические свойства.

- U. Haussermann, M. Bostrom, P. Viklund, O. Rapp, T. Bjornangen. FeGa3 and RuGa3: Semiconducting Intermetallic Compounds // J. Solid State Chem., V. 165, 2002, p. 94-99.

- Evers J., Dehlinger G., Meyer H.: "Semiconducting behavior of RuGa2 " // Mater. Res. Bull. V. 19, 1984, p. 1177-1180.

- H. Kleinke, New bulk Materials for Thermoelectric Power Generation: Clathrates and Complex Antimonides // Chem. Mater., V. 22, 2010, p. 604-611.