Компьютерное моделирование подвижности ионов в слоистых перовскитоподобных оксидах NaNdTiO4 и NaLaTiO4
Петров А.А., Силюков О.И.
Студент 2 курса
Санкт-Петербургский государственный университет,

химический факультет, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: basolon@gmail.com

Слоистые перовскитоподобные оксиды NaLaTiO4 и NaNdTiO4  обладают структурой фаз Раддлесдена-Поппера. Катионы Na+ В такой структуре находятся в межслоевом пространстве и связаны с перовскитными слоями достаточно слабо. Данный факт объясняется тем, что разница в плотности заряда слоев Na+ и Ln3+ приводит к искажению титан-кислородных октаэдров. В результате катионы Na+ проявляют значительную подвижность. В данной работе с использованием расчётов молекулярной динамики была проведена оценка подвижности ионов Na+ в структурах слоистых титанатов NaLaTiO4 и NaLaTiO4, полученных по керамической технологии. [1]

Методом DFT на базисе плоских волн с функционалом GGA-PBE рассчитывалась электронная структура кристаллов с использованием программы CASTEP [2]. Базисный набор ограничивался значением cut-off – 400 eV. В результате были получены зарядовые состояния атомов по схеме Малликена.

Полученные заряды были применены для моделирования подвижности атомов Na в кристаллах NaNdTiO4 и NaLaTiO4 методом молекулярной динамики в рамках пакета FORCITE. Рассчитывались значения среднеквадратичного смещения атомов Na при температурах 298 K и 636 K (Рис.1). В результате расчётов показано, что подвижность атомов в NaLaTiO4 выше, чем в NaNdTiO4, что хорошо согласуется с экспериментальными данными по измерению проводимости в данных соединениях. На основе расчётной модели предложены механизмы ионного транспорта в моделируемых кристаллах.

Рис.1. Среднеквадратичные смещения

Литература

- Зверева И.А., Силюков О.И., Маркелов А.В., Миссюль А.Б., Числов М.В., Родионов И.А., Лиу Д.-Ш. Физика и химия стекла. 2008, Т.34, 6. с. 984-991.

- Clark, S.J., Segall M.D., Pickard, C.J., Hasnip, P.J., Probert, M.J., Refson, K., Payne, M.C. // Zeitschrift fuer Kristallographie. 2005, 220(5-6). p. 567-570.