Синтез NaYF4, легированного ионами Yb3+ и Er3+, с использованием

бета-циклодекстрина

Федулин А.И.1, Фёдорова А.А.1, Морозов И.В.1, Кузнецов С.В.2, Фёдоров П.П.2

студент, ст. преп., в.н.с., с. н. с., проф.

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

2Институт общей физики имени А. М. Прохорова, Москва, Россия

E-mail: fedorova@inorg.chem.msu.ru

В последние годы возрастает интерес к исследованию сложных фторидов состава NaYF4, легированных ионами лантанидов. Уникальные свойства и особенности строения данных соединений открывают широкие возможности их использования в качестве перспективных ап-конверторов [2].

В данной работе представлен новый способ получения гексагональной модификации β-NaYF4, легированного иттербием (17%) и эрбием (3%) с использованием 
β-циклодекстрина (β-ЦД).

Для синтеза был использован метод совместного разложения смеси трифторацетатов соответствующих металлов с и без добавления β-ЦД. Полученные фториды исследованы методами рентгенофазового анализа, рентгеноспектрального микроанализа, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии.

По результатам рентгенофазового анализа образец β-NaYF4, легированный ионами Yb3+ и Er3+, полученный при добавлении β-ЦД в реакционную смесь, является однофазным и имеет гексагональную структуру. В то же время при разложении смеси трифторацетатов соответствующих металлов без добавления β-ЦД протекает процесс пирогидролиза, о чем свидетельствует появление на рентгенограммах линий оксофторидов РЗЭ и фторида натрия. Это различие, возможно, связано с тем, что β-ЦД образует высокоорганизованные структуры с трифторацетат-ионами, что изменяет характер разложения смеси и приводит к подавлению пирогидролиза [1].

Сравнение результатов рентгеноспектрального микроанализа для смешанных фторидов, полученных с и без использования β-ЦД показало, что в случае добавления 
β-ЦД в реакционную смесь полученные в результате ее разложения фториды имеют более однородное распределение элементов по поверхности.

Методом просвечивающей электронной микроскопии были исследованы образцы 
β-NaYF4, полученные с и без использования β-ЦД. Установлено, что синтезированные образцы имеют пористую структуру, причем размер пор у образца, полученного разложением смеси трифторацетатов натрия и иттрия с β-ЦД меньше (~ 2 нм), чем у образца, приготовленного из смеси без β-ЦД (~ 2-10 нм).

Частицы сложных фторидов, образованных при разложении смеси трифторацетатов соответствующих металлов с β-ЦД, меньше по размеру и отличаются по морфологии от частиц фторидов, полученных при разложении смеси без β-ЦД.

Таким образом, использование β-ЦД при синтезе позволяет подавить протекание пирогиролиза и приводит к получению высокопористых фторидов, состоящих из частиц относительно малого размера, что важно для их дальнейшего использования.

Литература

1. Arkhipenko S.Yu., Fedorova A.A., Morozov I.V., Shaporev A.S. A novel preparation procedure of calcium and magnesium fluorides with extended surface area using beta-cyclodextrin as a structure forming agent. // Mendeleev Commun. 2012. V. 22. P. 25-26.

2. Meng Wang, Gopal Abbineni. Upconversion nanoparticles: synthesis, surface modification and biological applications // Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. 2011. V. 7. P. 710-729.