Спектральные свойства гибридных наноструктур на основе квантовых точек CdS и                            2-(4-[4-меркаптонон-1-окси]стирил)хинолина.
Чащихин О.В.

Cтудент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E–mail: ovchasch@gmail.com

В последнее время активно исследуются управляемые гибридные наноструктуры, в которых неорганическая наночастица (квантовая точка) модифицируется за счет связывания с органическим лигандом. Для модификации квантовых точек на основе CdS часто используются соединения, содержащие тиольный фрагмент [1, 2]. Управление свойствами таких гибридных наноструктур осуществляют путем "переключения" органического лиганда между (как минимум) двумя термодинамически стабильными состояниями.

Ранее нами было показано, что в качестве такого "переключателя" можно использовать производные 2-стирилхинолина, которые переходят из одного состояния в другое под действием света и/или протона.

В настоящей работе осуществлен синтез гибридной наноструктуры на основе квантовой точки CdS (диаметр точки 2.5 нм) и органического лиганда 2-(4-[4-меркаптонон-1-окси]стирил)хинолина. Исследованы спектральные свойства полученной системы, показана возможность управления её люминесценцией при помощи облучения светом с различными длинами волн.

Строение гибридной структуры подтверждено данными спектров УФ-поглощения, люминесценции и возбуждения люминесценции. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-03-00636).

Литература

1. Erno Z., Yildiz I., Gorodetsky B., Raymob F. M. , Branda N. R. Optical control of quantum dot luminescence via photoisomerization of a surface-coordinated, cationic dithienylethene // Photochem. Photobiol. Sci., 2010, 9, 249–253.

2. Klajn R., Stoddart J.F, Grzybowski B.A.. Nanoparticles functionalized with 
molecular and supramolecular switches // Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 2203–2237.

# Text boxes

QD