Изучение адсорбции белков на микросферах карбоната кальция

Лопес де Гереню Анна Валентиновна

Студентка
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: alopes1@mail.ru

Сахарный диабет – эндокринное заболевание, заключающееся в абсолютной или относительной недостаточности инсулина, приводящей к стойкому увеличению содержания глюкозы в крови. Наиболее распространенным методом лечения диабета является подкожное введение инсулина. В настоящее время активно изучаются альтернативные методы доставки гормона. Перспективными подходами  к созданию средств пульмонарной доставки являются: 1) включение инсулина в микрочастицы, полученные на основе неорганических матриц фиксированного размера (Volodkin D.V., 2012, P. 1916); 2) со-иммобилизация гормона в микрочастицах с веществами, подавляющими его протеолиз (Печенкин М. А., 2013, с. 70). Цель представляемой работы состояла в исследовании адсорбции на микросферах карбоната кальция рекомбинантного инсулина человека (6,5 кДа, pI = 5,35) и апротинина (6,5 кДа, pI = 10,5), представлющего собой эффективный ингибитор протеолитических ферментов.

Микросферы CaCO3 с диаметром 3-5 мкм были получены смешением 1М растворов CaCl2 и Na2CO3 в предварительно подобранных условиях.  Адсорбцию изучали при  pH 10,5 и концентрации микросфер 1 мг/мл. Концентрацию белка варьировали в пределах от 0,1 до 2,0 мг/мл. После инкубации в течение 30 минут и последующего центрифугирования концентрацию белка в надосадочной жидкости анализировали спектрофотометрическим методом (λ=280 нм) и методом Лоури.

В результате эксперимента были построены изотермы сорбции и рассчитаны константы сорбции инсулина и апротинина на микросферах CaCO3. Анализ кривых позволил сделать следующее предположение о характере протекания адсорбции: при малых (до ≈ 0,8 мг/мл) концентрациях белка происходит насыщение монослоя на микросферах, а при повышении концентрации белков адсорбция приобретает полимолекулярный характер. Было показано, что эффективность включения белка в микросферы слабо зависела от концентрации в растворе и не превышала 12%.

Литература

- Volodkin D.V., Schmidt S., Fernandes P., Larionova  N.I., Sukhorukov G.B., Duschl C., Möhwald H., von Klitzing  R. One-step formulation of protein microparticles with tailored properties: Hard templating at soft conditions. Adv. Func. Mater,  2012.  Vol. 22(9). P. 1914-1922

- Печенкин М. А., Балабушевич Н.Г., Зоров И.Н., Изумрудов В.А., Клячко Н.Л., Кабанов А.В., Ларионова Н.И.  Использование ингибиторов протеаз в составе полиэлектролитных микрочастиц для увеличения биодоступности капсулируемых белков при пероральном применении. Хим-фарм. Журн. 2013, 47(1), 68-75