Соотношение типа «структура-свойство» для процессов связывания паров спиртов, нитрилов и алканов дендримерами

Герасимов Александр Владимирович

Научный сотрудник

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: Alexander.Gerasimov@kpfu.ru

Выяснение связи селективности рецептора и его сродства к субстрату со структурными характеристиками взаимодействующих молекул является актуальной проблемой современной физической химии. Решение этой проблемы важно для создания интеллектуальных систем распознавания вкуса и запаха, материалов для связывания и хранения паров и газов, которые можно использовать при решении задач экологии и энергетики.

Одной из сложнейших задач современной химии является проблема установления взаимосвязи структуры молекулы с ее свойствами. Наиболее простым подходом для решения этой задачи является установление простых соотношений типа «структура-свойство», которые позволяют предсказывать свойства сложных молекулярных систем, используя небольшой набор экспериментальных параметров.

В настоящее время для полимерных систем информация о соотношениях типа «структура-свойство» практически отсутствует, хотя подобные закономерности могут значительно упростить задачу изучения свойств этих веществ, в том числе и рецепторных.

В настоящей работе с помощью пьезоэлектрических сенсоров на основе кварцевых микровесов впервые проведено комплексное исследование рецепторных свойств фосфорорганических дендримеров первого, второго, третьего, и четвертого поколений с ядром >P(S)–, повторяющимися фрагментами п-(–O–C6H4–CH=N–N(CH3)–) и концевыми группами п-(–O–C6H4–CHO) по отношению к летучим органическим соединениям различных классов. Методом ИК-микроспектроскопии изучена кинетика десорбции некоторых «гостей» из фазы рецептора. Морфология тонких пленок дендримеров изучалась методом атомно-силовой микроскопии.

Показано, что использование разработанных в настоящем исследовании методик нанесения рабочего покрытия и его регенерации позволяет получать нанопленки с воспроизводимыми характеристиками, хорошей обратимостью связывания и структурой поверхности.

Было обнаружено, что эффект исключения сорбата по размеру различен для различных гомологических рядов, а селективность дендримеров по отношению к гомологам уменьшается в следующем порядке: алифатические спирты > нитрилы > алканы.

Установлено, что выявленные простые линейные соотношения типа «структура-свойство» позволяют предсказывать сорбционные свойства дендримеров.

Разработанный в настоящей работе подход к анализу рецепторных свойств сложных наносистем, основанный на выборе подходящего стандартного состояния, может быть использован и при исследовании других сложных макромолекулярных объектов, что позволит уменьшить массив экспериментальных данных необходимый для корректного описания различных физико-химических свойств, в том числе и сорбционных.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-03-31788 мол_а.