Диффузионный транспорт солей кальция в мембранах из пористого стекла

Акужаева Гульмира Сергеевна

Аспирант

Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена,

факультет химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: gyli88@mail.ru

Коэффициенты диффузии (D) многих веществ при прохождении их водных растворов через тонкопористые гидрофильные мембраны оказываются ниже значений в свободных растворах, что объясняется влиянием стенок пор на структуру раствора [1].

В настоящей работе приведены обобщающие результаты исследования диффузионного транспорта ряда солей Ca(CH3COO)2 – Ca(NO3)2 –  CaCl2 в мембранах из пористого стекла (ПС) с радиусом пор rп = 4.5 – 70 нм в широком диапазоне концентраций.

Во всех исследованных растворах коэффициенты диффузии солей кальция возрастают по мере увеличения размеров пор ПС-мембран, отвечая ранее полученной для ряда веществ экспоненциальной зависимости от радиуса пор: D = Do exp(( Kп /rп), где Do — предельный коэффициент диффузии, соответствующий значению коэффициента диффузии в объемном растворе (при rп ( (), а параметр Kп характеризует эффективную толщину пристеночного структурированного слоя с ограниченной диффузией и используется в качестве характеристики степени эпитаксиального влияния гидроксилированной кремнеземной поверхности на граничные слои водных растворов [2].

Обработка результатов изучения диффузии солей кальция в ПС–мембранах в широком интервале концентраций позволяет вычислить параметры Do и Кп (табл.1).

Табл.1. Параметры Kп (нм) и Do (см2·с–1) солей кальция с концентрацией с (моль·л–1)

| Ca(CH3COO)2 | Ca(NO3)2 | CaCl2 |
| --- | --- | --- |
| с | Kп | D0(105 | с | Kп | D0(105 | с | Kп | D0(105 |
| 0.026 | 6.35 | 0.77 | 0.023 | 7.3 | 1.03 | 0.025 | 8.39 | 1.11 |
| 0.051 | 5.69 | 0.75 | 0.046 | 6.55 | 0.99 | 0.05 | 7.52 | 1.09 |
| 0.24 | 4.66 | 0.74 | 0.23 | 5.36 | 1.01 | 0.25 | 6.16 | 1.08 |
| 0.44 | 3.97 | 0.77 | 0.46 | 4.58 | 1.04 | 0.5 | 5.24 | 1.1 |
| 0.91 | 3.59 | 0.83 | 0.88 | 4.13 | 1.06 | 1.0 | 4.75 | 1.17 |
| - | - | - | 1.6 | 4.05 | 1.08 | 2.0 | 4.65 | 1.27 |

Представленные в таблице данные демонстрируют повышение значений Do от Ca(CH3COO)2 к CaCl2. При этом наблюдаемые минимумы значений Do в области низких концентраций соответствуют известным закономерностям диффузии в свободных растворах [3]. Увеличение размерного параметра Кп  в ряду Ca(CH3COO)2 < Ca(NO3)2 < CaCl2 свидетельствует о том, что ацетат-анион, обладающий высоким сродством к воде, наиболее активно разрушает ее пристеночный слой, соответственно параметр Кп принимает здесь минимальные значения. По мере снижения поляризующей способности анионов Кп заметно возрастает, достигая наибольших значений в случае CaCl2. Согласно табличным данным, увеличение концентрации солей приводит к сокращению эффективной толщины граничного слоя порового раствора и способствует увеличению интенсивности диффузионного транспорта.

Литература

- Чураев Н.В. Физико-химия процессов массопереноса в пористых средах. М.: Химия, 1990. 272 с.

- Акужаева Г.С., Гавронская Ю.Ю., Пак В.Н. Размерные и концентрационные зависимости диффузии водных растворов нитратов щелочноземельных металлов в мембранах из пористого стекла // Журнал прикладной химии. 2012. Т.85. № 6. С. 870–874.

- Робинсон Р., Стокс Р.  Растворы электролитов. М.: Мир, 1963. 559 с.