Рецепторные слои алкоксисиланов как основа микромеханических сенсоров

Макарик Арсений Юрьевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: arsenymakarik@gmail.com

Сенсоры являются важной и неотъемлемой частью новых микроаналитических систем прежде всего благодаря их уникальной селективности, компактности и экспрессности проведения анализа. В последние десятилетия произошел технологический прорыв в области изготовления кремниевых микроконсолей (кантилеверов), позволивший создать новый класс химических сенсоров – микромеханические сенсоры, в которых регистрируется изменение поверхностного натяжения на границе рецептор – окружающая среда.

Широкое применение таких сенсоров сдерживается относительной сложностью создания тонких – десятки нанометров – и однородных по толщине и физико-химическим свойствам рецепторных слоев на поверхности кантилевера – чувствительного элемента микромеханических сенсоров. Рецептор микромеханических сенсоров обычно изготавливается из кремния и его соединений, поэтому для создания эффективных микромеханических сенсоров требуется наличие простых и доступных методик создания рецепторных слоев на поверхности кремния. Целью данной работы является разработка простой и эффективной методики прививки алкоксисиланов на кремниевую поверхность кантилевера с целью создания рецепторных слоев контролируемой толщины, а также изучение сенсорных характеристик полученных слоев на примере определения ионов серебра.

В нашей работе была разработана простая и эффективная методика модифицирования поверхности кремния алкоксисиланами. Так же было установлено, что наращивание полисилоксанового слоя происходит с практически постоянной скоростью 3,3 нм/час, что позволяет осуществлять создание покрытий с контролируемой толщиной. Показано, что аналитические характеристики таких сенсоров (время отклика, чувствительность) близки к аналогичным показателям для микромеханических сенсоров с традиционными рецепторными слоями на основе алкил- и арилмеркаптанов [1].

[1] Ji H.-F., Finot E., Dabestani R., Thundat T., Brown G.M., Britt P.F. // Chem. Commun. 2000. P. 457-458.