Изменение компонентного состава растительного сырья в результате обработки ионными жидкостями

Доценко А.С., Лягин И.В., Гудков Д.А., Степанов Н.А.

Студентка; с.н.с., к.х.н.; н.с., к.х.н.; м.н.с., к.т.н.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: annadotsenko@list.ru

Основными компонентами растительного сырья являются целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. Моносахариды, полученные в результате ферментативного гидролиза растительного сырья, могут быть трансформированы в различные коммерчески значимые продукты, в частности этанол, бутанол, фумаровую и молочную кислоты [1]. Для увеличения эффективности ферментативного гидролиза требуется дополнительная предобработка субстрата. Действенным методом предобработки целлюлозосодержащего сырья на настоящий момент представляется обработка ионными жидкостями (ИЖ) [2].

ИЖ – это органические вещества с ионным типом связей, находящиеся в жидком состоянии при комнатной температуре или переходящие в него при небольшом нагревании [3]. Использование ИЖ позволяет изменить надмолекулярную структуру сырья и его компонентный состав, что способствует увеличению эффективности ферментативного гидролиза сырья и переработки в целом [4].

Целью данной работы было: 1) исследование влияния температуры и продолжительности предобработки растительного сырья ионными жидкостями 1-бутил-3-метил-имидазолий хлоридом (BmimCl) и 1-гексил-3-метил-имидазолий хлоридом (HmimCl) на характер изменения его компонентного состава, 2) исследование влияния компонентного состава на эффективность ферментативного гидролиза.

В работе установлено, что в процессе предобработки сырья происходит частичный гидролиз полисахаридов. Установлена нецелесообразность проведения предобработки при температурах выше 150°С и в течение более 3 часов, так как в этом случае происходит химическая модификация углеводов.

В работе показано изменение компонентного состава растительного сырья и увеличение доступности полисахаридов для ферментативного гидролиза в результате предобработки ИЖ. Выход восстанавливающих сахаров при ферментативном гидролизе предобработанного сырья оказался на 20% выше, чем в случае без предобработки.

Литература

- Ghosh P., Singh A. Physicochemical and Biological Treatments for Enzymatic/Microbial Conversion of Lignocellulosic Biomass // Advances in Applied Microbiology. 1993, № 39, p. 295–333.

- Cao Y., Wu J., Zhang J., Li H., Zhang Y., He J. Room temperature ionic liquids (RTILs):

A new and versatile platform for cellulose processing and derivatization // Chemical Engineering Journal. 2009, №147, p.13-21.

- Feng L., Chen Z. Research progress on dissolution and functional modification of cellulose in ionic liquids // Journal of Molecular Liquids. 2008, №142, p.1-5.

- Tan H.T., Lee K.T. Understanding the impact of ionic liquid pretreatment on biomass and enzymatic hydrolysis // Chemical Engineering Journal. 2012, №183, p.448-458.

Авторы выражают благодарность научному руководителю – заведующему лабораторией, профессору, д.б.н. Е.Н.Ефременко.