Микрочастицы на основе фукоидана и его производных

Супрунчук В.Е.

Магистр

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский Федеральный Университет», Институт Живых Систем, Ставрополь, Россия

E–mail: odnorobvika@mail.ru

В последние годы все большее внимание уделяется проблеме создания микрочастиц на основе природных полимеров, в качестве которых могут выступать белки (желатин, альбумин), полисахариды (гуммиарабик, хитозан), воска и т.д. Такие частицы обладают рядом важных свойств, а именно, в отличие от  синтетических микрочастиц, которые являются гидрофобными, механически жесткими (не способными к набуханию в водной фазе) и не биодеградируемыми, они относительно гидрофильны, способны к био- и гидролитической деградации, а так же к набуханию в водной среде.

Для исследования в качестве природного полимера нами был выбраны фукоиданы. Фукоиданы  -  семейство высокосульфотированных, водорастворимых, обычно разветвленных гомо- и гетерополисахаридов, где основным моносахаридным остатком выступает L-фукоза [2].

В ходе  работы нами были отобраны и оптимизированы известные методики [4] получения микрочастиц с учетом специфики фукоиданов и их производных. При этом из множества способов модификации использовалось периодатное окисление, которое приводит к образованию диальдегидполисахаридов, содержащих две альдегидных группы на каждое окисленное [1]. Полученные полисахаридальдегиды подвергались дальнейшей модификации путем  взаимодействия с первичными аминами, с последующим восстановлением полученных альдиминов боргидридами, и с молоновым эфиром. [3]. В процессе получения микрочастиц варьировалась концентрация полисахаридного компонента, эмульгатора, стабилизатора. Исследовалось влияние природы и концентрации действующего вещества на образование, размеры и стабильность наносистем.

Прведенное исследование показало, что наличие рекционноспособных функциональных групп в полисахаридах и полисахаридальдегидах, а так же использование эмульгатора на полидиметилсилоксановой основе позволяет создавать устойчивые микрочастицы, которые, предположительно, могут служить для инкапсуляции различного рода веществ.

Литература

- Блинов, Н.П. Фармакологическая активность микробных полисахаридов в зависимости от их структуры / Исследования по изысканию лекарственных средств природного происхождения: Тез. докл. Всесоюзн. научной конференции. – Л. 1981. - С.50 - 51.

- Berteao O., Mullou B. Sulfated fucans, fresh perspectives: structures, functions and biological properties of sulfated fucans and an overview of enzymes active toward this class of polysaccharide// Glycobiology. – 2003. – Vol. 13, №6. – P. 29-40

- Zhang, D., Tang, J., Shen, G, Shu, N., Zhu, H. Preparation of AHTG-DNR conjugates and their antitumor effect in vitro // J. Tonji Med. Univ. 1990. - V.10, № 4. - P.235-239.

- United States Patent 6,235,313. Bioadhesive microspheres and their use as drug delivery and imaging systems.