Коллоидное серебро, стабилизированное полимерными гуанидинами, – средство широкого спектра действия для борьбы с фитопатогенами

Жеребин П.М.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: pmzher@gmail.com

В наши дни массовое развитие инфекционных болезней растений (т.н. эпифитотии) представляет особую проблему, так как возбудители этих заболеваний – фитопатогенные грибы и бактерии все чаще вырабатывают устойчивость к традиционным органическим фунгицидам, обладающим специфическим механизмом действия. В связи с этим т.н. фунгицидная нагрузка на сельскохозяйственные культуры неуклонно возрастает, что приводит к увеличению издержек и росту цен на конечную продукцию, а также может вызвать накопление в растениях и почве фунгицидов, зачастую токсичных для человека и животных.

Высокая активность серебра в отношении микроорганизмов известна давно и проявляется в концентрациях, безопасных для млекопитающих и высших растений. Интерес к серебру как средству защиты растений обусловлен, прежде всего, неспецифичностью его  действия и неспособностью микроорганизмов вырабатывать к нему резистентность. Частицы коллоидного серебра способны сорбироваться на поверхности растений и семян, и, подвергаясь окислительному растворению, оказывать пролонгированное воздействие действие на патогены. Несомненно, главным достоинством препаратов на основе наносеребра является возможность управлять их физико-химическими и биологическими свойствами в широком диапазоне путем варьирования стабилизаторов (веществ, которыми может быть модифицирована поверхность наночастиц).

В рамках представленной работы получали дисперсии наночастиц серебра, стабилизированные биологически активными заряженными катионными полимерами – хлоридами полигексаметиленгуанидина (ПГМГ) и полигексаметиленбигуанида (ПГМБ), которые зарекомендовали себя как безопасные фунгицидные и антибактериальные агенты.

Испытания in vitro, проведенные в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, и в Институте биофизики клетки РАН (Пущино, Московская область) выявили синергетический эффект при применении коллоидного серебра, стабилизированного ПГМГ и ПГМБ, по сравнению с ионным серебром и собственно ПГМГ и ПГМБ. На основании проведенных исследований удалось выдвинуть предположение о механизме токсического действия серебра, связанном с поражением системы мембранного транспорта ионов калия, а также выявить корреляцию между биоцидной активностью наночастиц серебра и типом стабилизатора.

Дисперсии наночастиц серебра, стабилизированные ПГМБ и ПГМГ, легли в основу препарата «Зеребра®». Во время полевых испытаний препарата «Зеребра®», проводимых на базе группы компаний «АгроХимПром» (Барнаул), обрабатывались семена сельскохозяйственных культур (пшеница, ячмень, гречиха и др.) перед посевом, а также растения в фазе вегетации. По результатам испытаний сделан вывод, что совместное применение «Зеребры®» с другими фунгицидами способно существенно снизить общую фунгицидную нагрузку, а в ряде случаев препараты на основе коллоидного серебра могут полностью заменить другие средства защиты растений от фитопатогенов.