Вычисление распределения энерговыделения пучка электронов кэВ-ных энергий
в твердых телах методом Монте-Карло

Нгуен-Чыонг Хиеу Тхань

Аспирант

Волгоградский государственный технический университет,
факультет электроники и вычислительной техники, Волгоград, Россия

E-mail: ntthieu@hcmus.edu.vn

Распределение энерговыделения пучка электронов кэВ-ных энергий в твердых телах играет важную роль в электронной литографии и необходимо для понимания физических процессов в современных электронно-эмиссионных методах диагностики поверхности, таких как Оже-электронная спектроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, микротомография обратно рассеянных электронов и т.д. Тем не менее, такое распределение не легко измерено в экспериментах. С теоретической точки зрения это распределение может быть определено аналитической теорией транспорта Спенсера [1], или методом Монте-Карло (МК).

Надежность МК симуляции сильно зависит от точности сечения рассеяния электронов. При движении в твердых телах электрон теряет свою энергию при неупругих столкновениях с атомами в веществе и рассевается на остовном атомном потенциале, отличающемся от потенциала свободного атома вследствие образования валентной зоны и зоны проводимости при конденсации отдельных атомов в кристаллическое твердое тело. В предыдущей работе [2], мы предложили вычисления неупругого и упругого сечений рассеяния электронов энергий от 10 эВ до 30 кэВ с учетом потенциала кристаллической решетки. Эти сечения используются в настоящей работе для определения распределения энерговыделения плоского моноэнергетического мононаправленного источника электронов с начальной энергией 25 кэВ в медном мишени вычислено методом МК в приближении непрерывного замедления (ПНЗ).

На рисунке  показано распределение энерговыделения плоского моноэнергетического мононаправленного источника электронов с начальной энергией 25 кэВ в медном мишени вдоль оси OZ.

Рисунок . Распределение энерговыделения плоского моноэнергетического мононаправленного источника электронов с начальной энергией 25 кэВ в медном мишени вдоль оси OZ. Сравнение результатов настоящей работы с вычислением Спенсера [1].

Сравнение настоящего результата с вычислением Спенсера [1] показало хорошее совпадение.

Литература

Spencer L. V. Theory of Electron Penetration / L. V. Spencer // Phys. Rev. – 1955 – V. 98 – P. 1597.

Nguyen-Truong H. T. Determination of the maximum energy loss for electron stopping power calculations and its effect on backscattering electron yield in Monte-Carlo simulations applying continuous slowing-down approximation / H. T. Nguyen-Truong // J. Appl. Phys. – 2013. – V. 114 – P. 163513.