Влияние наночастиц серебра  на температурное тушение  флуоресценции родамина 6Ж   внешними тяжелыми атомами KJ на границе жидкость- фрактальная поверхность кремнезема.

Тихомирова Н.С. 1,  Васильева Л.А.2 , Брюханов В.В.2, Слежкин В.А.1

Аспирант, студент, доктор физ.-мат. наук, кандидат хим. наук

1Калининградский Государственный Технический Университет, физический факультет,

Калининград, Россия

E-mail: bellaktriss@mail.ru,  vslezhkin@mail.

2Балтийский Федеральный университет имени И.Канта, физический факультет, Калининград, Россия

E-mail: bryukhanov_v.v@mail.ru, lyubov@bk.ru

Пористые среды и материалы исследуются в разных областях науки и технике. Это, например, создание сенсорных  наноматериалов  на основе пористых кремнеземов[1], изучение процессов диффузии в биологических тканях и мембранах, а  также проблемы гетерогенного катализа[2-3]. В последние годы  в науке активно ведутся исследования  по созданию и применению новых форм кремнеземов, обладающих уникальными свойствами[4].

В настоящее время в литературе   большое внимание уделяется влиянию наночастиц серебра на органические объекты. Эффективное влияние наночастиц определяется процессами переноса плазмонной энергии [5]. Кроме того, благодаря своим антисептическим и антимикробным свойствам, наночастицы серебра широко применяются в медицине[6].

В настоящей работе была поставлена задача: получить гидрозоль наночастиц (НЧ) серебра, адсорбировать их на пористую, фрактальную поверхность  кремнезема, исследовать  влияние (НЧ) Ag  на температурное тушение  флуоресценции родамина 6Ж   внешними тяжелыми атомами (ВТА) KJ на границе вода- фрактальная поверхность кремнезема.

В работе использовали  кремнезем - силикагель С-80,  с диаметром пор 40 нм, удельной площадью поверхности 80 м2/г. Гидрозоль   наночастиц (НЧ) Ag получен по цитратному методу [7].  Максимум плазмонного поглощения гидрозоля НЧ Ag λ=420 нм. Средний радиус  НЧ Ag r≈19 нм определен методами фотонной корреляционной  спектроскопии.  На силикагель адсорбировались  сначала НЧ Ag в течении 1 часа , затем родамин 6Ж  (Р6Ж) до обесцвечивания раствора. Концентрация в порах силикагеля  после  адсорбции НЧ  составила  С=23·107 нч/м2,  Р6Ж  в порах   силикагеля 2,26·1015 молекул/м2.

Время жизни быстрой флуоресценции Р6Ж  порах силикагеля было измерено и оказалось равным τ = 5,58 ·109 с ,  Р6Ж в присутствии НЧ Ag τ = 5,43·109 с (образцы возбуждали лазером NanoLed λ=405 нм).  В воздухе при комнатной температуре наблюдается тушение быстрой флуоресценции Р6Ж наночастицами Ag  на 20% (λвозб=420 нм) за счет переноса энергии в образованных комплексах  Р6Ж и  НЧ Ag на фрактальной поверхности силикагеля[8].

В работе  также исследовалось температурное тушение быстрой флуоресценции Р6Ж  внешними тяжелыми атомами KJ вблизи фрактальной поверхности силикагеля в воде.  Длина волны возбужденияλ=420 нм.  Время установления диффузионного равновесия  в воде ВТА KJ t= 10 мин. Вычислены константы Штерна - Фольмера и бимолекулярные константы для  температурного тушения быстрой флуоресценции Р6Ж  в присутствии и отсутствии НЧ  Ag Ag в порах силикагеля представлены в таблица №1.

Таблица №1. Константы Штерна- Фольмера kF и бимолекулярные константы скорости Kq тушения  быстрой флуоресценции Р6Ж.

| t, 0С | kF- S, л/моль |  | Kq , х 10- 9 л/моль·с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С-80+Р6Ж | С-80+Ag+Р6Ж | С-80+Р6Ж | С-80+Ag+Р6Ж |
| 22 | 10,36 | 3,90 | 1,86 | 0,72 |
| 30 | 8,20 | 5,58 | 1,47 | 1,03 |
| 40 | 7,40 | 6,56 | 1,33 | 1,21 |
| 50 | 10,18 | 6,57 | 1,82 | 1,21 |
| 60 | 12,09 | 11,44 | 2,17 | 2,11 |

Вычислена энергия активации температурного тушения : для образца С-80+Ag+Р6Ж  равно ∆Е=2,3кДж, а образца  С-80+Р6Ж, равно ∆Е=1,4 кДж. Сравнивая  бимолекулярные константы с диффузионной константой в воде   kd (H2O) = 5,6109 л/мольс , можно сделать вывод, что обменно-резонансные процессы  влияния ВТА KJ   и Р6Ж происходят во внутренней области поверхности силикагеля.  Различие  констант Штерна-Фольмера  говорит о наличии эффекта экранизации обменно-резонансных процессов ВТА KJ   и Р6Ж в присутствии НЧ Ag .

Литература

1. Durr M. Adsorption -/desorption-limited diffusion of porphyrin molecules in nano-porous TiO2 networks / M. Durr, M. Obermaier, A. Yasuda, G. Nelles // Chem. Phys. Lett. 2009. 467. N 4 – 6, P.358-360.

2.  Боресков Г.К. Гетерогенный катализ. / Г.К. Боресков. Москва. Наука.1988 г.

3. Клименко В.А.  Теоретическое и экспериментальное исследование диффузии  сорбируемого газа через мелкопористый фильтр / В.А. Клименко, С.А. Муленко, В.С. Овечко // Журнал  технической  физики. 2000. Т. 70, В.10. С.106-109.

4. Потапов В., Мурадов С., Сивашенко В., Рогатых С. Нанодисперсный диоксидкремния: применение в медицине и ветеринарии. Наноиндустрия,№3, 2012. С. 32-36.

5. Aslan K., McDonald K., Previte Michael J.R, Zhang Y., Geddes C.D.,Lett C.P., 464 2008. P.216-219.

6.  Сарычева А.С., Паршина Е.Ю., Байжуманов А.А., Семенова А.А., Гудилин Е.А., Максимов Г.В. Наносистемы: физика, химия, математика, 4(1), 2013. С. 66-71.

7. Maribel G, Guzman, Dille Jean, Godet Stephane. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 8, 2012. С. 37-45.

8. Брюханов В.В., Тихомирова Н.С., Слежкин В.А. Тушение флуоресценции  молекул  родамина 6ж наночастицами серебра / Брюханов В.В., Тихомирова Н.С., Слежкин В.А. // Инновации в науке, образовании и бизнесе - 2012: X Юбилейная Международная научная конференции (17-19 окт.):  труды в 3 ч./КГТУ.- Калининград, ч. 1-2012.С. 259-262.