Изучение экспериментальной зависимости вязкостных характеристик магнитных жидкостей при воздействии внешнего магнитного поля

Белых Сергей Сергеевич

ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский Федеральный Университет

Гладких Дмитрий Владимирович

Serg151292@mail.ru

Изменение вязкости под воздействием магнитного поля - специфическое свойство магнитных жидкостей. В данной работе была исследована зависимость динамической вязкости магнитной жидкости от величины внешнего магнитного поля. Зависимость была исследована для нескольких жидкостей на разных основах: ВМ-3, ПЭС-3, смесь масел «рабочая жидкость».

Для определения вязкости была использована специально сконструированная установка, в основе которой находится капиллярный вискозиметр. Аналогичная установка и принцип ее работы описаны в работе Майорова М.М. [1]. Для каждого образца жидкости создавался индивидуальный капилляр, так как небольшая разница вязкости между двумя жидкостями требовала определенной толщины капилляра для точности измерения. В данной работе исследовались жидкости на основе вакуумного масла ВМ-3, на основе полиэтилсилоксана ПЭС-3. Так же была использована жидкость на основе смеси различных масел под названием «рабочая жидкость».

Рис. 1. График зависимости динамической вязкости магнитных
 жидкостей на разной основе от напряженности магнитного поля

Из графика, приведенного на рис.1 видна ярко выраженная зависимость динамической вязкости от напряженности магнитного поля. При увеличении напряженности поля – вязкость возрастает, но при некотором значении вязкости возрастание прекращается и выходит «на насыщение». Для каждой жидкости значение насыщения свое, но замечено, что менее вязкие жидкости быстрее достигают насыщения, нежели жидкости с более вязкой основой. Полученные данные достоверно кореллируют с теорией [2].

Список использованной литературы:

- Майоров М.М. Измерения вязкости феррожидкости в магнитном поле // Магнитная гидродинамика – 1980 - №4 – с.11-18

- Такетоми С. Магнитные жидкости/ Такетоми С., Тикадзуми С.: пер. с японск./ под ред. В.Е. Фертман - М:Мир 1993. - 272с.