Изучение закономерностей образования полимер-коллоидных комплексов на основе частиц галогенидов серебра и полиэтиленимина в водных растворах

Колесниченко Е.В., Кротикова О.А.

Студент

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E-mail: kolesnichenko-eugenia@mail.ru

Полимер-коллоидные комплексы (ПКК), образованные макромолекулами с коллоидными частицами неорганической природы в растворах, являются перспективными реагентами в процессах получения новых нанокомпозиционных материалов [1,4].  Поэтому представляет большой интерес изучение закономерностей образования и роста заряженных частиц в присутствии полимеров и полиэлектролитов различной природы. Изменение физико-химических свойств таких частиц либо строго ограничены исходной методикой синтеза, либо подвержены влиянию большого числа факторов (pH, ионная сила и т.д.), в результате чего может происходить как полное разрушение частиц, так и неконтролируемое изменение их параметров [2,3].

Данная работа посвящена изучению процессов взаимодействия полиэтиленимина с галогенидами серебра в процессе их образования в водных растворах. Кривая потенциометрического титрования водного раствора ПЭИ подобна таковой для однокислотных оснований с тем отличием, что значении рН падают более резко, чем для низкомолекулярных аминов. Это свидетельствует о гораздо меньшей способности NH-групп ПЭИ связывать кислоты по сравнению с низкомолекулярными аминами. Так, 0,01 М раствор ПЭИ имеет рН=9,63, а в точке эквивалентности рН достигает 5,4. Точка эквивалентности достигается при 62 % нейтрализации, то есть может быть оттитровано только 2/3 основных групп полимера. Титрование же водного раствора ПЭИ нитратом серебра показало, что иминные группы «сажают» на себя ионы Ag+ в соотношении Z (число иминных групп, связанных с одной частицей серебра)  равным 3.

При использовании в качестве стабилизатора растущих коллоидных частиц хлорида серебра – полиэлектролита, такого как полиэтиленимин (ПЭИ), не происходит образования частиц галогенида серебра. Добавление раствора ПЭИ к золю хлорида серебра приводит к полному растворению осадка при 9-кратном мольном избытке полимера. Однако при взаимодействии ПЭИ с йодидом серебра наблюдается противоположный эффект – полное разрушение ПКК при добавлении иодида калия в стехиометрическом мольном соотношении.

Литература

- Помогайло А.Д. Наночастицы металлов в полимерах. / А.Д. Помогайло, А.С. Розенберг, И.Е. Уфлянд // М.: Химия. – 2000. – 672с..

- Захарченко С.О., Литманович Е.А. Концентрационный режим раствора полиэтиленимина и его влияние на свойства комплексов полиэтиленимин – полиакриловая кислота // Структура и динамика молекулярных систем. – 2003. – Выпуск 10, Ч.1. – С.107-110.

- Chelushkin P.I., Lysenko E.A., Bronich T.K., Kabanov V.A., Kabanov A. V. Polyion complex nanomaterials from block polyelectrolyte micelles and linear polyelectrolytes of opposite charge: 1. Solution behavior. // J. Phys. Chem. 2007. V.111.

- Serege U., Marianne S., Fubrice C., Serge S. // Chimia. 2007. V.61. №7-8. P.506