Композиционный материал полианилин-Найлон-6, полученный в среде муравьиной кислоты

Милакин К.А., Сергеев В.Г.

Аспирант 3 г/о

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: milakin777@yandex.ru

В данной работе разработан подход к получению гомогенных композиционных материалов полианилин-Найлон-6 путем окислительной полимеризации анилина в растворе Найлона-6 в муравьиной кислоте. Для изучения закономерностей синтеза полианилина (ПАНИ) в данной среде проведена полимеризация анилина в муравьиной кислоте с различным содержанием воды (14% об. и 40% об.) в отсутствии матрицы. Методами циклической вольтамперометрии, электронной и ИК-спектроскопии показано, что при проведении реакции получается частично гидролизованный ПАНИ с меньшими значениями электропроводности по сравнению с ПАНИ, полученным в среде соляной кислоты (0,4 См/см и 8 См/см, соответственно). При этом при увеличении содержания воды в реакционной системе степень протекания гидролиза ПАНИ уменьшается, и свойства продукта приближаются к свойствам ПАНИ, полученного в среде соляной кислоты.

Изучено влияние соотношения анилин:Найлон-6 на структуру и свойства композиционных материалов, полученных путем полимеризации анилина в растворе Найлона-6 в муравьиной кислоте. Установлено, что получение композиционного материала возможно, начиная с соотношения мономер:матрица = 1:1. При увеличении относительного содержания мономера в системе наблюдается фазовое разделение. Показано, что при использовании соотношения анилин:Найлон-6 = 1:1 образуется композиционный материал со значением поверхностного сопротивления (1·103 Ом/кв.) близким к полученному для композита, синтезированного путем полимеризации анилина в присутствии матриц Найлона-6 в соляной кислоте. Увеличение относительного содержания матрицы в системе приводит к увеличению сопротивления материала (до 1·106 Ом/кв. при соотношении анилин:Найлон-6 = 1:25). Кроме того, по данным циклической вольтамперометрии при увеличении содержания матрицы уменьшается степень гидролиза ПАНИ в составе композиционного материала.