Ингибирующая активность производных имидазолина в  кислотной коррозии стали и мрамора

Мехдиева Бахийя Рахиб гызы

магистрант

Филиал Московского Государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку, химический факультет, Баку, Азербайджан

E-mail: groupm312msu@mail.ru

Коррозия металлических конструкций приводит к огромному экономическому и экологическому ущербу во многих отраслях промышленности. Наибольший вред наносится оборудованию нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, трубопроводов ввиду высокой агрессивности сред, воздействия повышенных температур, давлений, гидродинамических факторов. Одним из наиболее эффективных и легко осуществимых способов уменьшения потерь от коррозии в нефтегазовой промышленности является применение ингибиторов коррозии - химических соединений или их смесей, добавление которых в систему замедляет и даже подавляет коррозию металла [1].

Целью настоящей работы являлся поиск новых доступных ингибиторов коррозии на основе амино- и амидомидазолинив, алканоламидов.

Пролучение имидазолинов и алканоламидов проводили взаимодействием смеси нефтяных кислот, выделенных выщелачиванием светлых дистиллятов бакинских нефтей, и циклогексанкарбновой кислоты с полиэтиленаминами и алканоламинами.

Защитные свойства алканоламидов, амино- и амидомидазолинов исследовались в растворе 12%-ной соляной кислоты на примере коррозии  образцов стали марки СТ-60 и карбоната кальция (мрамора).

Выбор объектов для оценки ингибирующей активности имидазолинов и алканоламидов был обусловлен тем, что сталь СТ-60 является наиболее распространенным материалом для изготовления трубопроводов и оборудования на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях, а карбонат кальция является главной составной частью пород, образующих пласты, в которых залегают нефтяные месторождения.

Оценка ингибирующей способности алканоламидов, амино- и амидоимидазолинов  проводилась в течение 15 минут для стали СТ-60  и 5 мин для мрамора, поскольку при увеличении продолжительности эксперимента  наблюдалась значительная потеря массы, а  меньшее время опыта не позволяло достоверно оценить антикоррозионную активность испытуемых алканоламидов, амино- и амидоимидазолинов.

Из исследованных соединений наибольшую ингибирующую активность проявляют  соединения производные имидазола, в которых имеются свободные аминогруппы. Другие соединения, имеющие в своих молекулах амидные группы, обладают меньшей ингибирующей активностью в кислой среде.  На скорость коррозии существенное влияние оказывает концентрация ингибитора: при разбавлении раствора ингибитора в восемь раз до концентрации 0.0125 моль/л  для одного и того же соединения потеря массы образца стали  увеличивается в 1,5-3 раза. При концентрациях ингибиторов  больших, чем  0,1 моль/л, ингибирующая активность практически не меняется для всех исследованных соединений.

Литература

- Сухотина А.М. Коррозионная стойкость оборудования химических производств: Способы защиты оборудования от коррозии. Химия, 1987,  249-253 c.