Получение эфиров селенистой кислоты в условиях микроволновой активации

Потапкина Анна Алексеевна

студент

Карагандинский государственный технический университет,

горный институт, Караганда, Казахстан

E-mail: anya_93_11@mail.ru

Эфиры селенистой кислоты, получаемые взаимодействием селенистой кислоты с низшими спиртами (С1-С6), находят широкое применение, как в промышленности для синтеза селеноорганических соединений, так и в процессе получения высокочистого селена.

В классических условиях эта реакция осуществляется кипячением исходных компонентов в среде бензола с азеотропной отгонкой воды. Длительность протекания реакции в условиях конвекционного нагрева составляет 2-4 часа [2].

Известно, что применение микроволновой активации, в большом ряде случаев позволяет значительно, в десятки и даже тысячи раз, уменьшить продолжительность химической реакции [1].

Экспериментальные исследования проводились в модифицированной бытовой микроволновой печи на основе LG-2022G , позволяющей контролировать температуру реакционной среды с помощью ИК-термометра. Конструкция микроволновой печи позволяла осуществить подключение ловушки Дина-Старка и обратного холодильника. В ходе исследования была изучена реакционная способность низших спиртов (С2-С5) с диоксидом селена и селенистой кислотой в условиях микроволновой активации. Применение микроволновой активации позволило сократить время химической реакции до 6 минут при мощности микроволнового облучения 360 Вт. Выход эфиров варьируется от 60% до 85%.

Металлический селен был получен из эфиров селенистой кислоты двумя способами: термическим разложением эфиров селенистой кислоты в условиях микроволновой активации на графитовой подложке и взаимодействием эфиров селенистой кислоты с водным раствором сульфата гидразина. Выходы селена в обоих случаях количественные.

Литература

- Хрусталёв Д.П., Газалиев А.М. Синтез азотсодержащих веществ в условиях микроволновой активации. История, теория, эксперимент LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011 г., Германия, Saarbrucken, 346 с.

- Пат. 4548800 USA.  Process for selenium purification/ Santokh S. Badesha, Thomas W. Smith.; опубл. 22.10.85-2с.