Микробиологическая денитрификация жидких низкорадиоактивных отходов

Осталкевич Светлана Станиславовна

Ведущий инженер, аспирант

ФГУП «РАДОН», г. Москва, Россия

Е-mail: ostalkevich@mail.ru

Трегубова Варвара Евгеньевна

Аспирант

ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва, Россия

Е-mail: tregubova.varvara@yandex.ru

Хорошо растворимый нитрат натрия – основной солевой компонент отходов низкой и средней радиоактивности (НАО), образующийся при смешении кислых и щелочных регенерационных и дезактивационных растворов. Наличие нитрат-ионов создает проблемы при отверждении жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в твердых матрицах. При остекловывании ЖРО образующаяся парогазовая фаза может содержать до 40 об.% кислотообразующих оксидов азота (NO+NO2), являющихся продуктами разложения азотной кислоты и азотнокислых солей, присутствующих в составе ЖРО. Наличие в парогазовой фазе оксидов азота приводит к повышенной коррозии конструкционных материалов плавителя и усложняет систему газоочистки. Экспериментально доказано, что при длительном хранении цементного компаунда в приповерхностных хранилищах вследствие деятельности бактерий, потребляющих нитрат-ионы и выделяющих газообразные и жидкие агрессивные метаболиты, снижаются иммобилизационные свойства цементной матрицы, протекают негативные процессы микробиологической деструкции компонентов цементированных радиоактивных отходов.

Учитывая негативное влияние высоких концентраций нитрат-ионов, представляется логичной идея их удаления из ЖРО до отверждения. Цель данной работы – оценить возможность использования микробиологических методов для очистки жидких НАО от нитратов, что при весьма невысоких затратах и без побочных продуктов позволит значительно сократить объемы ЖРО, подлежащие кондиционированию. Кроме того, особенности взаимодействия бактериальной биомассы с радионуклидами могут быть использованы для концентрирования радионуклидов в биошлаке.

На примере нитратсодержащих ЖРО ФГУП «РАДОН» разрабатываются технологические схемы микробиологической денитрификации на основе непроточного биореактора и проточного биофильтра. Использование инфильтрационной системы более перспективно, поскольку микробная биомасса, локализованная на специальном носителе, в роли которого могут выступать ферроцианиды, цеолиты или полимерные мембраны характеризуется высокой скоростью роста и интенсивностью метаболизма. Ведется исследование параметров работы в биореакторе штаммов, выделенных из высокосолевых природных объектов с общим солесодержанием до 100 г/л.

Авторы выражают искреннюю благодарность научным руководителям д.т.н. доценту
О.А. Горбуновой (ФГУП «РАДОН») и к.х.н. А.В. Сафонову (ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина)

Литература

1. Горбунова О.А. Влияние микробиологической деструкции цементной матрицы на безопасность длительного хранения кондиционированных радиоактивных отходов // Физика и химия обработки материалов, 2011, № 4. - С. 98-106.

2. Сафонов А.В., Трегубова В.Е., Герман К.Э., Ершов Б.Г. Перспективы использования  микроорганизмов для  обезвреживания жидких  радиоактивных отходов низкого уровня активности // Биотехнология: состояние и перспективы развития: Матер. VII Моск. межд. Конгресса, 19-22 марта 2013 г. - М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», 2013 – 36 с.