Экстракция Eu из азотнокислых растворов новыми форсфорорганическими экстрагентами

Семенкова А.С., Егорова Б.В., Петров В.Г.

Младший научный сотрудник, аспирант, доцент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: annamik88@rambler.ru

В связи со сложившейся ситуацией на международном рынке вновь обрела актуальность проблема производства индивидуальных соединений редкоземельных элементов (РЗЭ). Источником таких элементов могут быть как их месторождения, так и отходы переработки различного минерального сырья, например, апатитов. Основной проблемой является разделение смеси РЗЭ на отдельные элементы, т.к. они проявляют схожие химические свойства. Несмотря на множество существующих методов, наиболее удобным для промышленного применения является экстракционное разделение. Дизамещенные органические фосфорные кислоты (например, широко применяемая ди-(2-этилгексил)-фосфорная кислота, Д2ЭГФК) и фосфоновые являются одним из наиболее перспективных классов экстрагентов вследствие высокой селективности. В данной работе была исследована экстракционная способность новых алкил- и арил-фосфорных кислот, строение которых указано в таблице, по отношению к европию.

|  | Обозначение R1 R2 Обозначение R1 R2 L1 L4 (связь R2-P без кислорода) L2 L5 L3 Д2ЭГФК |
| --- | --- |

На начальном этапе была исследована экстракция европия растворами указанных лигандов в толуоле из азотнокислых водных растворов. Затем наиболее перспективные экстрагенты были применены для разделения смеси РЗЭ из растворов, содержащих 10-5 M металлов, в диапазоне значений pH от 1 до 5 и ионной силе 1 М (NaNO3). Для оценки параметров разделения смеси РЗЭ новыми экстрагентами было проведено сравнение с результатами модельных экспериментов для Се, Eu и Y, как представителях легкой, средней и тяжелой групп РЗЭ, соответственно. В ходе проделанной работы была исследована экстракционная способность 5 лигандов и проведены контрольные эксперименты с Д2ЭГФК для сопоставления их экстракционных способностей.

Было установлено, что почти все изученные лиганды (кроме, L3) хорошо экстрагируют Се, Eu и Y, но L5 селективно экстрагирует европий и не экстрагирует церий и иттрий.

# Comments

Для L3 и L4 нет же результатов? Их убрать тогда. И нумерацию изменить, соответственно. Не забыть ее поменять в тексте.

Т.е. 5 будет

Не забыть поменять нумерацию

Не забыть поменять нумерацию