Сравнение адсорбционно-структурных характеристик ТГС Северо – Западного региона

Иванова Евгения Сергеевна

Инженер

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена,

факультет химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: Jenny67@yandex.ru

Перспективным направлением масштабной сорбционной очистки сточных вод гальванических и металлообрабатывающих производств является использование глин в качестве недорогих и экономически доступных природных сорбентов. Их структурные характеристики, ионообменные и фильтрационные свойства, а также разнообразие и распространённость создают широкое поле для сорбционных исследований [3].  Целью данной работы явилось сравнение адсорбционно-структурных характеристик термомодифицированных глинистых сорбентов (ТГС), полученных на основе глин трех месторождений Северо – Западного региона: Луковское (Псковская обл.),  Чекаловское (Ленинградская обл.) и Боровичское (Новгородская обл.).

С целью получения  механически-устойчивого сорбента исходные глиняные массы формовали в гранулы, а затем подвергали дополнительной термической обработке при 250, 400, 500 и 650°С в течение 2 часов [2]. Адсорбционно-структурные характеристики ТГС (табл.1) определялись из изотерм адсорбции паров воды, имеющих форму, характерную для микропористых сорбентов [1]. Начальные участки изотерм линеаризуются в координатах уравнения БЭТ, что позволило определить равновесное значение адсорбции паров воды при монослойном заполнении am и рассчитать величину удельной поверхности Sуд. Узкое распределение пор по размерам рассчитывали по параметрам петли гистерезиса изотермы адсорбции паров воды [1]. Величину объёма пор Vп вычисляли, используя равновесное значение адсорбции при практически полном капиллярно-конденсационном заполнении пор (P/Ps = 0.99).

Таблица 1. Сравнение адсорбционно-структурных характеристик ТГС Северо – Западного региона

|  | Псковская | Кембрийская | Боровичская |
| --- | --- | --- | --- |
| Sуд (м2/г) | 12 | 27.2 | 30.5 |
| Vп (см3/г) | 0.068 | 0.146 | 0.144 |
| r (нм) | 7 | 12.5 | 10 |
| am (ммоль/г) | 0.24 | 0.45 | 0.51 |

Значения am, Sуд и Vп Кембрийского и Боровичского ТГС существенно выше, чем у Псковского, что очевидно, связано с высокой активностью и доступностью адсобционных центров алюмосиликатного остова. Следует отметить, что значения емкости монослоя для всех сорбентов достаточно высоки. Они являются ориентиром для ожидаемой предельной сорбции ионов металлов из водных растворов и позволяют рассматривать термомодифицированные глины Северо – Западного региона в качестве перспективных сорбентов ионов тяжелых металлов.

Список литературы

1. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость: Пер. с англ. 2-е изд. — М.: Мир, 1984. – 306 с.

2. Иванова Е.С., Гавронская Ю.Ю., Стожаров В.М., Пак В.Н. Взаимосвязь состава, структуры и сорбционных свойств природных алюмосиликатов // Журнал общей химии. 2014. Т. 84. № 2. С. 185-188.

3. Тарасевич Ю. И., Овчаренко Ф. Д. Адсорбция на глинистых минералах. Киев.: Наукова Думка, 1975. – 351 с.