УДК 628.9.03

Синтез и люминесцентные свойства гибридов квантовых точек CdSe/CdS типа "ядро/оболочка"

Гарайшина Р. Р.

магистр 1 курса

Казанский национальный исследовательский технологический университет, факультет технологии и переработки каучуков и эластомеров, Казань, Российская Федерация

E-mail: ran_92@mail.ru

На сегодняшний день одним из перспективных направлений нанотехнологии являются полупроводниковые наночастицы или квантовые точки (КТ).

В данной работе для получения КТ с различным размером частиц был разработан синтез в водно-органических средах. Это позволило получить качественные КТ с использованием недорогих и практически безвредных реактивов, при более низких температурах и без применения сложного оборудования.

Рис. 1 ‒ Спектры излучения КТ CdSe, CdSe/CdS с соотношением прекурсоров Se и S 1:1, CdSe/CdS с соотношением прекурсоров Se и S 1:2, синтезированные при температуре 190 ºС.

Были синтезированы квантовые точки CdSe/CdS с эффективной люминесценцией от зеленой до красной области оптического спектра. Синтез проводился в водно-этанольной и водно-глицериной средах при температурах от 60 до 190ºC, в качестве стабилизатора была выбрана олеиновая кислота, придающая поверхности КТ гидрофобный характер.

Полученные системы охарактеризованы  методами спектрофлуометрии и электронной спектроскопии. Размер частиц был определен методом динамического рассеяния света. Для количественной оценки эффективности люминесценции был вычислен относительный квантовый выход люминесценции.