Процессы намагничивания и электрическая поляризация в двухслойной обменно- связанной магнитной пленке.

Мажитова Ф.А.

Студент (магистр)

Башкирский государственный университет, физико-технический институт, г.Уфа, Россия.

E-mail: ya.filuza2012@yandex.ru

В настоящее время  наблюдается активный интерес к исследованию материалов, в которых проявляются магнитоэлектрические явления [2-3]. Известно, что наряду с мультиферроидными материалами, кристаллическая структура которых допускает сосуществование электрического и магнитного упорядочения, существует альтернативная возможность реализации магнитоэлектрических эффектов в окрестности магнитной неоднородности. Неоднородный магнитоэлектрический эффект теоретически предсказанный Барьяхтаром [1], реализуется в различных структурах (на границах раздела магнитных сред, в окрестности  магнитных доменных границ и. т.). В данной работе исследованы условия реализации электрической поляризации, формирующейся в области границы раздела обменно – связанной ферромагнитной структуры, возможности управления электрической поляризацией под действием магнитного поля, приложенного вдоль нормали к поверхности пленки, изучено влияние комбинированной магнитной анизотропии, с акцентом на ее кубической составляющей на процессы намагничивания и связанные с ними особенности электрической поляризации.

Плотность энергии, включает энергию неоднородного обмена, кубической, наведенной одноосной анизотропии, энергию взаимодействия с внешним магнитным полем, энергию неоднородного магнитоэлектрического взаимодействия, электростатическую энергию и энергию взаимодействия с электрическим полем имеет вид:

где А – константа неоднородного обменного взаимодействия, K1 – константа наведенной анизотропии типа «легкая ось», K2 - константа наведенной анизотропии типа «легкая плоскость»,  Kс – константа кубической анизотропии (Kс<0), J – константа межслойного обменного взаимодействия,  (j=x,y,z)– компоненты вектора электрической поляризации,– электрическая поляризуемость,  – коэффициент неоднородного магнитоэлектрического взаимодействия, E – электрическое поле.

Электрическую поляризацию  и полярные и азимутальные углы θ, φ,  определяющие  распределения намагниченности  в системе координат (XYZ), где OX=[100],OY=[010], OZ=[001] найдем из условия минимума свободной энергии:

(2)

(3)

(4)

В качестве объектов модельного  исследования рассмотрены пленки с параметрами ферритов – гранатов (материалов, допускающих магнитоэлектрический эффект), с отрицательными значениями константы кубической магнитной анизотропии.

В данной работе показано, что наличие кубической магнитной анизотропии в слоях выделяет плоскость разворота намагниченности в магнитной неоднородности и соответственно направление электрической поляризации. На рис.1 показано изменение компонент электрической поляризации Py, Pz () в зависимости от координаты х, при разной величине магнитного поля H .

а)                                                                    б)

Рис.1. Дифференциальная зависимость распределения компонент поляризаци от х (Н || [010]): а) Py(x), б) Pz(x).

Поле, приложенное вдоль нормали к поверхности, а также вдоль симметричных направлений типа  [110] влияет только на величину электрической поляризации. Пороговые поля, подавляющие поляризацию, могут быть увеличены за счет учета  кубической магнитной анизотропии. Характер изменения поляризации зависит от соотношений между константами кубической анизотропии и константами одноосной магнитной анизотропии.

Литература

[1] Барьяхтар В.Г., Львов В.А., Яблонский Д.А. Теория неоднородного магнитоэлектрического эффекта // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1983, т. 37, №12, с. 565 - 567.

[2] Gareeva Z.V., Doroshenko R.A., Shulga N.V., Harbusch K. Peculiarities of electric polarization in bi-layered longitudinally magnetized ferrromagnetic film // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2009, v.321, iss.9, p. 1163-1166.

[3] 7. Pyatakov A.P.,. Sechin D. A, Sergeev  A. S., Nikolaev A. V., Nikolaeva E. P., Logginov A. S., Zvezdin A. K. Magnetically switched electric polarity of domain walls in iron garnet films // Europhysics Letters. 2011, v. 93, №1, p. 17001.