Композиционные волокна на основе целлюлозы и полиакрилонитрила. Макаров И.С., Скворцов И.Ю., Затонских П.В.

Сотрудник

Институт нефтехимического синтеза РАН, Москва, Россия

E-mail: makarov@ips.ac.ru

Разработана методика получения смесевых растворов на основе целлюлозы и полиакрилонитрила (ПАН) через растворы в N-метилморфолин-N-оксиде (ММО). Высокая растворяющая способность ММО по отношению к целлюлозе и ПАН позволила получить растворы с общим содержанием полимеров до 25%.

Для системы целлюлоза-ММО-ПАН обнаружена инверсия фаз, т.е. целлюлозная фаза может быть или матричной дисперсионной средой, наполненной ПАН, или дисперсной фазой, интеркалирующей своими наноразмерными волокнами матрицу ПАН.

Введение в целлюлозную матрицу полиакрилонитрила сопряжено с изменением структуры и формированием структуры по типу 2D мезофазы.

Изменение состава композиции позволяет получать волокна с необходимыми механическими и термическими свойствами.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-01775). Исследования проводились в ИНХС РАН.