Комплексы галлия(III) и индия(III) с мезо-моно- и ди(диэтоксифосфорил)порфиринами

Гребенкина Надежда Александровна

Студент 2 курса

Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,
Высший химический колледж при Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: nadyagr-lesnoy@yandex.ru

Фосфорилсодержащие порфирины и их металлокомплексы перспективны с точки зрения разработки новых функциональных материалов для катализа, фото- и электрохимических систем, биомиметического моделирования и т.д. Особенностью таких соединений является их способность к образованию молекулярных агрегатов в процессе самосборки с образованием супрамолекулярных систем различной архитектуры [1]. Синтез комплексов трехвалентных металлов с порфиринами представляет особый интерес с точки зрения возможности образования дополнительных ионных и координационных взаимодействий путем варьирования природы аксиального лиганда. Целью данного исследования являлось изучение условий получения комплексов галлия(III) и индия(III) с фосфорилзамещенными порфиринами и установление особенностей их поведения в растворах и твердом виде.

Взаимодействие синтезированных мезо-моно- и ди(диэтоксифосфорил)порфиринов (1) и (2) с избытком солей металлов в кипящей уксусной кислоте в присутствии ацетата натрия в течение 20 минут приводит к образованию целевых продуктов реакции 1Ga, 2Ga, 1In, 2In с количественными выходами (схема 1). Природа аксиального лиганда в комплексах зависит от используемых солей и условий выделения целевых соединений.

Схема 1.

Строение полученных комплексов было установлено с помощью различных физико-химических методов анализа (ЭСП, ЯМР-спектроскопии, MALDI-TOF масс-спектрометрии). Для соединений 1In были выращены монокристаллы и методом РСА расшифрована его структура. Показано, что данный комплекс в кристалле формирует димер за счет образования координационной связи между кислородом фосфорильной группы одного порфирина и атомом индия соседней молекулы.

Автор благодарит к.х.н. Ю.Ю. Енакиеву за научное руководство, проф. С.Е. Нефедова за проведение РСА, к.х.н. Г.А. Киракосян за выполнение исследований методом ЯМР.

1. (a) Enakieva Y.Y., Bessmertnykh A.G., Gorbunova Y.G., Stern C., Rousselin Y., Tsivadze A.Y., Guilard R. Org. Lett. 2009, 11, 3842; (b) Vinogradova E.V., Enakieva Y.Y., Nefedov S.E., Birin K.P., Tsivadze A.Y., Gorbunova Y.G.; Bessmertnykh Lemeune A.; Stern C.; Guilard R. Chem. A Eur. J. 2012, 18, 15092; (c) Sinelshchikova A.A., Nefedov S.E., Enakieva Y.Y., Gorbunova Y.G., Tsivadze A.Y., Kadish K.M. Chen P., Bessmertnykh-Lemeune A., Stern C., Guilard R. Inorg. Chem. 2013, 52, 999; (d) Zubatyuk R.I., Sinelshchikova A.A., Enakieva Y.Y., Gorbunova Y.G., Tsivadze A.Y., Nefedov S.E., Bessmertnykh-Lemeune A., Guilard R., Shishkin O.V. Cryst.Eng.Comm., 2014, 16, 10428; (e) Uvarova M.A., Sinelshchikova A.A., Golubnichaya M.A., Nefedov S.E., Enakieva Yu.Yu., Gorbunova Yu.G., Tsivadze A.Yu., Stern C., Bessmertnykh-Lemeune A., Guilard R. Crystal Growth & Design, 2014, 14, p. 5976.