Изучение механизма диспергирования и стабилизации углеродных наноструктур

в растворах неионогенных поверхностно-активных веществ – производных оксида этилена с различной степенью оксиэтилирования

Гатауллин А.Р.

Аспирант

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

факультет химии и технологии полимеров в медицине и косметике, Казань, Россия

E-mail: zulfat.azari@yandex.ru

Углеродные наноструктуры (нанотрубки, фуллерены), будучи наноматериалами с уникальными физико-механическими, электрическими, оптическими свойствами привлекают внимание широкого круга исследователей из различных областей естетвознания. Одной из серьезных проблем в реализации полезных свойств углеродных наночастиц является их агрегированное состояние в органических и водных средах [1]. При получении полимерных нанокомпозитов это препятствует равномерному высокодисперсному распределению наномодификатора в объёме полимерной матрицы. В качестве диспергирующих и стабилизирующих агентов перспективно использование неионогенных поверхностно-активных веществ, применяемых в процессах получения и переработки полимеров. В связи с этим, целью данной работы было исследование водных дисперсий углеродных нанотрубок (УНТ) и фуллеренов C60 в присутствии неионогенных ПАВ для получения коллоидных систем с оптимальными свойствами.

В качестве ПАВ использовались оксиэтилированные алкилфенолы (Неонолы АФ) со средней степенью оксиэтилирования n= 6, 8, 9, 10, 12. Содержание углеродного наноматериала в объёме дисперсионной среды, структура и размеры частиц дисперсий, полученных методом ультразвуковой обработки, оценивались методами абсорбционной спектроскопии, конфокальной микроскопии, динамического и электрофоретического рассеяния света. Изучение процессов адсорбционного взаимодействия ПАВ с углеродными наноструктурами осуществлялось тензиометрическим методом. Ранее было показано, что исследуемые ПАВ оказывают модифицирующее влияние на свойства полимеров и могут быть использованы в процессах их получения и переработки [2].

Анализ данных, полученных в ходе исследования, показал, что наиболее эффективным диспергатором и стабилизатором углеродных нанотрубок в водных средах является Неонол АФ со средней степенью оксиэтилирования n=12.

В случае получения дисперсий фуллеренов С60 наиболее эффективным ПАВ является Неонол АФ 9-8, что может быть связано с особой конформацией оксиэтиленовой цепи, обеспечивающей наибольший гидродинамический радиус мицеллы в ряду исследуемых гомологов.

На основании полученных данных разработаны условия введения наномодификаторов в полимерную матрицу. Отмечено существенное улучшение физико-механических характеристик и термостабильности пенополиуретанов, эпоксидных композиционных материалов и полимерных арамидных бумаг [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта компании ОПТЭК.

Литература

- Бадамшина Э.Р., Гафурова М.П., Эстрин Я.И. Модифицирование углеродных нанотрубок и синтез полимерных нанокомпозитов с их участием // Успехи химии. 2010, Т.79, №11. С. 1027-1064.

- Барабанов В.П., Богданова С.А. Коллоидно-химические аспекты взаимодействия

ПАВ с поверхностью полимеров // Вестник КГТУ. 2010, №4. C. 7-25.

- Богданова С.А., Эбель А.О., Гатауллин А.Р., Закиров И.М., Галяметдинов Ю.Г. Получение наномодифицированных полимерных бумаг с углеродными нанотрубками и неионными поверхностно-активными веществами // Российские нанотехнологии. 2014, Т.9, №11-12. С. 5-11.