Получение методом пиролиза аэрозолей композитов на основе серебра и оксида железа для применения в качестве ГКР-активного материала

Юрманова Е.Э.

Студент

МГУ им.М.В. Ломоносова, Факультет Наук о Материалах, Москва, Российская Федерация

E-mail: ek.ed.yu@gmail.com

Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) в последние годы заняла особое место в семействе спектроскопических методов исследования и позволяет привлекать внимание научного сообщества как с фундаментальной, так и с практической точки зрения. ГКР-спектроскопия используется для анализа веществ, исследование которых посредством классической спектроскопии комбинационного рассеяния невозможно.

Одним из перспективных направлений в создании ГКР-активных субстратов является разработка магнитных нанокомпозитов, которые позволяют отделять частицы субстрата от анализируемого раствора методом магнитной сепарации. Большинство методик получения таких композитов сложны, требуют специального оборудования и дорогостоящих реагентов. Это определяет актуальность задачи поиска новых методов синтеза магнитных ГКР-активных композитов.

В качестве метода получения ГКР-активных магнитных композитов нами был предложен метод горения растворов, который позволяет получить высококристалличные и высокодисперсные наноструктурированные материалы бинарных и более сложных оксидов, чистых металлов и их сплавов. Недостаток метода заключается в необходимости дополнительных операций по измельчению полученных агрегатов наночастиц.

Возможным подходом, позволяющим нивелировать данный эффект, является использование в ходе синтеза аэрозолей прекурсоров, полученных распылением их растворов. Данный метод позволяет получать частицы сферической формы с диаметром, определяемым дисперсностью использованного аэрозоля.

В данной работе методом пиролиза аэрозолей были получены нанокомпозиты серебра, иммобилизированного на поверхности наночастиц магнитного оксида железа. В качестве прекурсоров были использованы водные растворы нитратов железа и серебра с добавкой глицина в двукратном мольном избытке. Пиролиз аэрозолей растворов прекурсоров проводился в трубчатой печи в токе азота при 850ºC. В результате были получены частицы маггемита размером около 1 мкм с иммобилизированными на них частицами серебра размером порядка от 10 до 200 нм в зависимости от концентрации раствора прекурсора.