Тонкие плёнки дисульфида вольфрама, полученные жидкофазным методом, для полевых транзисторов

Доминский Д.И.1, Фельдман Е.В.2, Омельянович А.Ю.3

1,2студент, 3аспирант

1,2 Физический факультет и Международный лазерный центр, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

3Center for Electrochemical Energy Storage, Skolkovo Institute of Science and Technology, Skolkovo Innovation Center,Moscow, Russia

e-mail: di.dominskiy@physics.msu.ru

Уникальные свойства графена сильно повысили интерес к двумерным  (2D) полупроводящим материалам. Дихалькогениды переходных металлов (ДПМ) являются графеноподобным материалом, а также обладают прямой запрещенной зоной в видимом спектре и предоставляют возможность создания 2D эффективных электронных и оптоэлектронных устройств [1]. Тонкоплёночные полевые транзисторы (ТПТ) ключевой элемент любого электронного устройства, а подвижность носителей заряда важнейшая характеристика ТПТ.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1. а) АСМ изображение и б) передаточные характеристики транзистора на основе плёнки WS2.

В настоящей  работе приготовлены тонкие плёнки ДПМ из наночешуек WS2 с помощью жидкофазного метода и изучены их электрические свойства в составе ТПТ. Рисунок 1а показывает АСМ изображение WS2 плёнки, которая представляется достаточно однородной, хотя и не очень гладкой. Разработаны образцы ТПТ на SiO2/Si подложке в геометрии нижний затвор/ нижние контакты. Рисунок 1б показывает достаточно слабый полевой эффект вкупе с током в закрытом режиме в полученных плёнках ДПМ.

Исследованы возможные факторы, ограничивающие характеристики ТПТ на основе плёнок ДПМ, полученных из жидкой фазы: контакты между наночешуйками, загрязнение углеродом, вакансии серы и т.д. Тем не менее, Получение плёнок ДПМ жидкофазным методом открывает многообещающий путь к их практическим приложениям.

Литература

1 Jariwala, Deep, et al, ACS Nano, 2014, 8 (2), pp 1102–1120.