Влияние добавки железа и никеля на показатели сверхпластичности сплавов

системы Al-Zn-Mg

Яковцева О.А. 1, Михайловская  А.В.2, Кищик М.С. 1, Мочуговский А.Г.1, Котов А.Д. 3

1Аспирант, инженер, 2к.т.н., доц., 3 к.т.н.

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Кафедра металловедения цветных металлов, г. Москва, Россия

E–mail: yakovtsevao@mail.ru

Увеличение скорости и относительного удлинения при сверхпластической деформации, в том числе за счет поиска новых сплавов и подходов к формированию мелкого зерна, на данный момент остается актуальной задачей. Возможность сверхпластической деформации с высокими скоростями повысит энергоэффективность процессов получения изделий транспортного машиностроения.

Цель данного исследования – провести сравнительный анализ изменений зеренной структуры на показатели сверхпластичности алюминиевых сплавов системы Al-7%Zn-3%Mg с добавками переходных металлов. Один сплав помимо алюминиевого твердого раствора содержит в структуре только дисперсные частицы фазы Al3(Sc,Zr), другой сплав с бимодальным распределением частиц – дисперсных Al3(Sc,Zr) размером 5–10 нм и крупных частиц фазы Al9FeNi размером 1-2 мкм.

Были проведены испытания до разрыва образцов в интервале постоянных скоростей деформации (5∙10-3 – 8∙10-2) с-1 при температурах 400 - 500 °С (рис.1) на испытательной машине 1231У–10 с компьютерным управлением. Образцы имели размеры рабочей части 14×6×1 мм3.

Рис. 1 – Достигнутые удлинения сплавов без добавки и с добавкой Fe и Ni

Напряжение течения сплава с крупными частицами в два раза меньше, чем в сплаве без Fe и Ni, и не превышает 24 МПа. Выявлено, что оптимальной для сверхпластической деформации является температура 480 °С, которая обеспечивает максимальное удлинение в обоих сплавах. При оптимальной температуре испытаний удлинение в сплаве без крупных частиц не достигает и 310 %, когда как в сплаве с крупными частицами составляет 900 %.

С увеличением степени деформации дислокационная структура сплавов меняется: дислокации выстраиваются в стенки, образуются малоугловые границы. После 200% деформации появляются ярко выраженные зоны свободные от выделений в сплаве с крупными частицами. Частицы мелкой фракции остаются когерентны матрице в обоих сплавах вплоть до разрушения.

Научный консультант по работе проф., д.т.н. Портной В.К. Работа выполнена при поддержке МИНОБРНАУКИ РФ в рамках государственных заданий ВУЗам на 2014-2016 гг.