Получение аэрогелей на основе ортофосфатов церия(IV)

Ёров Х.Э.1, Баранчиков А.Е2., Шекунова Т.О.1

Аспирант 1 г/о

1Факультет наук о материалах Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,

e-mail khursandy@gmail.com

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, Москва, Россия

Ортофосфаты редкоземельных элементов (РЗЭ) в трехвалентном состоянии находят широкое применение в различных высокотехнологичных отраслях, в первую очередь для создания люминесцентных материалов, сцинтилляторов для детектирования рентгеновского и гамма-излучения, биоматериалов и др. Ортофосфаты РЗЭ в других степенях окисления (+4) описаны только для церия, но даже они малоизучены, несмотря на то, что церий является одним из самых распространенных редкоземельных элементов. Кислые ортофосфаты Ce+4 склонны к существованию в виде аморфных соединений переменного состава, представляющих собой гелеобразные вещества. Несмотря на то, что давно известным фактом является образование гелей при смешении фосфорнокислых церийсодержащих растворов с водой, до настоящего времени не было известно, что гель также может быть получен с использованием неводных, в т.ч. апротонных растворителей.

Целью настоящей работы является получение и изучение структуры церийсодержащих фосфорнокислых гелей, полученных в неводных средах (в том числе в спиртах, простых эфирах и других полярных растворителях), а также получение и анализ физико-химических свойств аэрогелей на основе фосфатов Ce+4.

Для синтеза исходных церийсодержащих фосфатных лиогелей проводили растворение высокодисперсного диоксида церия в избытке горячей концентрированной ортофосфорной кислоты с последующим добавлением в полученный раствор различных растворителей, в том числе этанола, изопропанола, ацетона, ацетонитрила, диэтилового эфира, метил-трет-бутилового эфира, гексана и гептана. После формирования лиогелей проводили их старение в течение 2 недель при комнатной температуре. Сверхкритическую сушку в CO2 и получение аэрогелей проводили после дополнительной замены растворителя.

Формирование гелей не наблюдали при использовании в качестве растворителей ацетонитрила и алканов (гексан, гептан). При использовании алифатических спиртов и ацетона формирование геля происходит, однако в течение 3–4 дней он полностью разрушается, что мы связываем с окислением растворителя четырехвалентным церием в кислой среде (H3PO4). Монолитные гели были получены в простых эфирах (диэтиловый и метил-трет-бутиловый эфиры), которые были успешно высушены в СК СО2 с получением соответствующих аэрогелей. Геометрическая плотность полученных АГ составила около 0,01 г/см3. Рентгеновская дифракция полученных АГ показала наличие во всех случаях выраженного уширенного пика в области 7–8°(2), что может свидетельствовать о существовании в нем упорядоченной структуры с характеристическим расстоянием ~1,2 нм. Удельная площадь поверхности полученных АГ составляет около 150 м2/г.

Таким образом, в работе с использованием апротонных растворителей были впервые получены аэрогели на основе фосфатов Ce+4, характеризующиеся низкой плотностью и высокой удельной площади поверхности.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-8977.2016.3).