Получение тонких композитных пленок CH3NH3PbI3/ZnO и CH3NH3PbI3/TiO2 для применения в фотовольтаических устройствах

Колесников Е.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, кафедра наноматериалов, Москва, Россия

E-mail: efimkolesnikov12@gmail.com

Фотовольтаические устройства на основе перовскитоподобных соединений являются одним из перспективных направлений развития солнечной энергетики, способных обеспечить эффективность устройств до 20%, что является рекордным для солнечных элементов, содержащих сенсибилизатор. Впервые применение органо-неорганических перовскитов в качестве сенсибилизаторов  в фотовольтаических ячейках было предложено в 2009 г, при этом эффективность солнечного элемента составила 3.8 %. За последующие четыре года эффективность данного класса ячеек была увеличена более чем в четыре раза.

Целью данной работы являлся синтез и изучение свойств композитных плёнок CH3NH3PbI3/ZnO и CH3NH3PbI3/TiO2. Для определения характеристик плёнок использовались электронная микроскопия, РФА, спектроскопия диффузного отражения и просвечивающая микроскопия. Удалось установить, что основными  проблемами  формирования тонких пленок анатаза с использованием изопропоксида титана в качестве прекурсора являлись растрескивание при отжиге и неравномерное покрытие диоксидом титана, что потребовало оптимизировать условия термообработки (уменьшение скорости и времени нагрева) и увеличить время УЗ-обработки плёнки. В результате удалось получить тонкую равномерную плёнку анатаза. Был осуществлён синтез кристаллических наночастиц ZnO (d ≈ 10 нм) и опробована методика синтеза кристаллических наночастиц TiO2 (d ≈ 10 нм) из Ti(OiPr)4 при 60°С с целью пропитки ими матрицы из полистирольных микросфер. Далее было проведено нанесение перовскитоподобного сенсибилизатора на поверхность высокодисперсного TiO2 из различных растворителей (ДМФА, ДМСО). В результате на поверхности FTO удалось получить тонкую равномерную плёнку TiO2 в форме анатаза, покрытую сплошной пленкой CH3NH3PbI3. Фазовый состав гибридного иодоплюмбата(II) был подтвержден методами РФА и КР-спектроскопии.

Транспортные свойства слоев исследовались методом импеданс-спектроскопии с использованием стекол с покрытием FTO в качестве контактов. Полученные для образцов годографы описаны с использованием простейших эквивалентных схем.