Модифицирование высокоосновного анионита АВ-17 с целью концентрирования и извлечения висмута

Эминова Э.Б.

Магистрант 1 г.о.

Дагестанский государственный университет

химический факультет, Махачкала, Россия

E-mail: eminovs_love@mail.ru

Висмут и его соединения известны с глубокой древности и в настоящее время широко используются в практике, причем приблизительно 45% приходится на применение в медицине. [2]

Определение следовых количеств тяжелых металлов в объектах окружающей среды  химиков-аналитиков определенные затруднения. Это объясняется тем, что известные методы определения недостаточно чувствительны. Одним из эффективных приемов повышения чувствительности в практике химического анализа является предварительное концентрирование. Один из способов концентрирования - сорбция на разного вида сорбентах. В последние годы широкое применение нашли модифицированные ионообменные материалы, которые получают сорбцией органических реагентов обычными ионообменниками. [1]

Для исследования был взят образец сорбента АВ-17-8, модифицированный органическим реагентом – производным трифенилметана – галлеином. Для исследований была выбрана фракция анионита 160 - 250 мкм.

По работе получены следующие результаты:

- Изучены спектры галлеина при различных значениях рН. В сильнощелочной среде наблюдали выпадение реагента в осадок (12,0). Определили  λmax каждой из форм.

- Установили оптимальные условия сорбции галлеина на анионите АВ-17 (рН 4,0 и 10,0; t=30 мин.; СОЕ=182 мг/г);

- Установили оптимальные условия сорбции висмута на модифицированном сорбенте АВ-17-ГЛ (рН 3,0; t=20 мин; СОЕ=3,8 мг/г)

Определение содержания висмута проводили методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрометре СontrАА 700  с пламенной горелкой (газовая смесь – ацетилен/воздух) при резонансной длине волны для висмута 223,0608 нм.

Литература

- Золотов Ю.А., Иванов В.М., Амелин В.Г. Химические тест-методы анализа. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 304 с.

- Юхин Ю.М., Михайлов Ю.И. Химия висмутовых соединений и материалов. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2001. – 360 с