Полианилин как адсорбент катионов и растворов солей

Васильева Д.В.

Аспирант

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: d1990q@mail.ru

Полианилин (ПАНИ) представляет собой полимер, содержащий фенилендиаминовые и иминохиноидные группы. Амино- и имино- группы ПАНИ, вероятно, могут взаимодействовать с некоторыми катионами металлов по донорно-акцепторному механизму, поэтому можно ожидать, что ПАНИ способен адсорбировать катионы металлов из растворов.

Для эксперимента полианилин синтезировали химическим путем. Растворы солей CuSO4*5H2O, Zn(NO3)2*6H2O, Co(NO3)2*6H2O готовили с концентрацией 0,03 – 0,1 моль/л. Точные концентрации которых устанавливали методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием прибора КВАНТ-2А с пламенной (ацетилен-воздух) атомизацией. Этот же прибор использовался для установки концентрации указанных ионов в эксперименте.

Исследование адсорбционных способностей ПАНИ проводили статическим методом. Для этого навеску ПАНИ 0,2 г помещали в химический стакан, снабженный мешалкой, добавляли 20 мл раствора соли металла с известной концентрацией. Для того чтобы проследить динамику адсорбции, проводили отбор проб через определенные промежутки времени и определяли концентрацию оставшегося в растворе катиона металла.

В данной работе в качестве катионов были выбраны цинк, медь и кобальт потому, что во-первых эти металлы широко используются в технике, во-вторых они хорошие комплексообразователи и способны взаимодействовать с атомами азота лигандов.

Все изучаемые катионы хорошо адсорбируются полианилином. Адсорбция проходит не мгновенно, а растянута во времени, при этом равновесное состояние наблюдается через 30 минут. Наибольшая скорость адсорбции наблюдалась для катионов Cu2+ , наименьшая – для Zn2+ . Вероятно это можно связать с величиной устойчивости образующихся на поверхности ПАНИ комплексов. Аналогичная закономерность имеет место в ряду анилиновых комплексов с этими катионами.

Для использования в практических целях важно знать не только адсорбционные свойства ПАНИ, но и способность к десорбции, например,  под действием уксусной кислоты. После адсорбции порошок ПАНИ с адсорбированным катионом отделяли фильтрованием, промывали на фильтре водой и использовали для изучения десорбции этого катиона ледяной уксусной кислотой. Для этого навеску ПАНИ с адсорбированным катионом металла 0,1 г помещали в стакан с магнитной мешалкой и добавляли 10 мл ледяной уксусной кислоты. Через определенные промежутки времени отбирали пробы и исследовали на содержание катионов металлов. Скорость десорбции обратна скорости адсорбции, это хорошо согласуется с теоретическими представлениями.

Проведенные эксперименты подтвердили способность полианилина адсорбировать некоторые катионы. Установлено, что этот процесс обратим. Найденные закономерности позволяют прогнозировать использование ПАНИ в качестве эффективного адсорбента для ряда катионов.