Особенности светового старения многослойной термоусадочной пленки

для упаковки пищевых продуктов

Геркина Жанна Юрьевна

Студент (магистрант)

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

институт полимеров, Казань, Россия

E-mail: gerkina357@mail.ru

В последние годы очень активное развитие наблюдается в упаковочной индустрии, где наиболее востребованными являются высокобарьерные многослойные полимерные пленки. При этом требования к современной упаковке постоянно возрастают и становятся все жестче. Ранее были исследованы некоторые свойства многослойных пленок для упаковки пищевых продуктов [1-5]. Для прогнозирования же сроков службы многослойных пленочных материалов необходимо изучение их стойкости к световому и другим видам старения.

Целью данной работы являлось изучение особенностей светового старения многослойных пленок на примере высокобарьерной девятислойной термоусадочной пленки ПВБМ-50 для упаковки мяса, изготовленной в ОАО НПП «Тасма». Названная пленка включает слои полиамида (верхний запечатываемый слой), адгезива, сополимера этилена с виниловым спиртом (СЭВС) и полиолефинового пластомера (ПОП). Ее структура: ПА/ПА/Адгезив/ПА/СЭВС/ПА/Адгезив/ПОП/ПОП.

Наряду со стандартными методами исследования свойств барьерных полимерных пленок в работе методом спектрофотометрии изучена кинетика светового старения пленочных образцов под воздействием УФ-облучения и методом микроскопии - соответствующее изменение их структуры (при использовании универсального цифрового микроскопа Keyence VHX-1000).

***

Проведенное исследование показало, что:

- процессам светового старения подвергаются оба наружных слоя пленки - ПА и ПОП, причем последний – более существенно, тогда как усадку испытывают внутренние пленочные слои, и она возрастает в следующей последовательности;

- общая усадка пленки после ее 10-часового УФ-облучения вызвана главным образом усадкой адгезивного слоя, примыкающего к лицевому запечатываемому слою ПА;

- выявленные эффекты наблюдаются при УФ-облучении пленки, как с запечатываемой стороны, так и с оборотной стороны, причем в последнем случае снижение толщины как оборотного, так и верхнего слоя в результате светового старения больше, нежели в случае УФ-облучения пленки с лицевой стороны.

Литература

1. Серова В.Н., Сугоняко Д.В., Верижников М.Л., Тюфтин А.А. Эксплуатационные свойства моно- и многослойных полимерных упаковочных пленок // Пластические массы, 2014. № 5-6. С. 54-56.

2. Загидуллин А.И., Гарипов Р.М., Хасанов А.И., Ефремова А.А. Влияние структуры многослойной пленки на барьерные свойства полимерного пленочного материала // Вестник Казан. технол. ун-та, 2014. Т. 17. № 21. С. 151-153.

3. Гарипов Р.М., Серова В.Н., Ефремова А.А., Геркина Ж.Ю. Получение и свойства многослойной термоусадочной полимерной пленки // Вестник Казан. технол. ун-та,  2015. Т. 18. № 3. С. 174-177.

4. Серова В.Н., Шевцова С.А., Якунина М.С., Сугоняко Д.В., Верижников М.Л., Тюфтин А.А. Влияние металлизации и праймирования полиэтилентерефталатной упаковочной пленки на качество красочных слоев, нанесенных на нее способом флексографской печати // Вестник Казан. технол. ун-та, 2014. Т. 17. № 12. С. 65-68.