Конденсационные полимерные аналоги ионных жидкостей*

Морозова С.М.1, Hernández G.2,  Zulficar S.2, Sardon H.2, Tome L.C.3

аспирант 3-го года обучения

1Институт Элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

2POLYMAT, University of the Basque Country UPV/EHU, Donostia-San Sebastian, Spain

3Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, Universidade Nova de Lisboa, Portugal.

E-mail: sofiionova@yandex.ru

Полимерные аналоги ионных жидкостей (ПИЖ) сочетают в себе уникальные свойства ионных жидкостей (ИЖ) - высокую электропроводность, термо- и хемостойкость и др., а с другой стороны, будучи высокомолекулярными соединениями, способны к образованию покрытий, пленок, мембран. Благодаря тому, что свойствами ПИЖ можно управлять варьированием структуры катиона и аниона, открываются широкие возможности для их применения в качестве материалов для литиевых аккумуляторов, СО2 сорбентов, газоразделительных мембран и др. На данный момент в литературе известны ПИЖ полимеризационного типа, в то время как конденсационные аналоги практически не изучены [1,2]. Таким образом, целью исследования являлась разработка подходов к формированию нового типа ПИЖ на основе конденсационных полимеров с заданным комплексом свойств: повышенной термостойкостью, улучшенной механической прочностью и высокой газопроницаемостью.

В предлагаемой работе использованы различные способы получения ПИЖ: поликонденсация новых ионных диаминов и диолов с соответствующими нейтральными мономерами и модификация нейтральных конденсационных полимеров. Разработаны методы синтеза новых ионных диолов (Рис.1, № 1, 2, 4-8) с высокой степенью чистоты и выходами 40-90%. Найдены оптимальные условия поликонденсации ионных диолов с нейтральными диизоцианатами и исследована СО2 сорбция полученных полимеров. Показано, что полиуретаны с анионом B(CN)4- обладают самой высокой СО2 сорбцией (27,4 мг/г; 273К, 1 бар) среди известных ПИЖ.

Рис. 1. Синтез ионных полиуретанов и полиимидов

Алкилированием нейтральных полиимидов (ПИ) получены новые ПИЖ, с улучшенной гидрофобностью (угол смачиваемости с водой до 94o) и повышенной гидролитической устойчивостью. Сформированные из ионных ПИ (Рис. 1, № 16,18) мембраны характеризовались самой высокой среди известных ПИЖ проницаемостью по СО2 - 28.9 Баррер (20оС, 100 кПа). Наполнение плёнок ИЖ (до 50 мас.%) позволило повысить проницаемость по СО2 до 85.2 Баррер и селективность разделения газов до αCO2/N2 до 34 [3]. Композитные плёнки на основе ионных ПИ и угля были также использованы в качестве новых катодных материалов для Li батарей, продемонстрировавших среднюю удельную ёмкость до 75 мА(ч/г за 100 циклов разряд/заряд при скорости С/5 и 25оС.

Литература

1. A.S. Shaplov, R. Marcilla, D. Mecerreyes, Elecrtrochim. Acta 2015, 175, 18.

2. Shaplov A.S., Lozinskaya E.I., Morozova S.M., et. al. Electrochim. Acta 2015, 175, 254-260.

3. Morozova S.M., Tomé L.C., Marrucho I.M., Vygodskii Ya.S., et. al. Polym. Chem. 2016, 7, 580-591.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (14-29-04039 и 16-03-00768) и программы ЕС (318873 «IONRUN»).